Вычисление электронного спектра TlInS2 и TlInSe2 из первых принципов

Ismayilova N.A.

Докторант

Институт физики НАНА, АZ-1143, Баку, Азербайджан

ismayilova_narmin_84@mail.ru

Кристаллы TlInS2 и TlInSe2 являются типичными представителями большой группы тройных полупроводниковых соединений типа AIIIBIIICVI2 следовательно с ярко выраженной слоистой и цепочечной структурой. Проведенные расчеты в работе [1] с использованием нелокальных ионных псевдопотенциалов, показали, что TlInSe2 представляет собой полупроводник с прямой щелью Eg =0,6эВ которая не соответствует с экспериментальными данными Eg =1,2эВ [2]. Но для соединения TlInS2 в научной литературе не  встречаются теоретических исследований электронного спектра.

В представленной работе расчеты проводились из первых принципов на основе теории функционала плотности (DFT) с использованием метода псевдопотенциала, реализованного в пакете программ Atomistix Tool Kit [3]. В наших расчетах для TlInSе2 обменно-корреляционное взаимодействие описывалось в приближении обобщенного градиентного приближения (GGA) [4] (LDA+U для TlInS2), обменно-корреляционным функционалом был выбран BLYP [5] (PZ [6] для TlInS2) и в качестве псевдопотенциала использовался HGH(d)[7] (FHI для TlInS2) сохраняющие нормы псевдопотенциал. Рассчитанные зонные струк-            Рис.1.зонная структура TlInSe2

туры вдоль высоко симметричных направлений зоны Бриллюена представлены  для TlInSe2 и TlInS2 кристаллов соответственно на рис.1. и на рис.2. Кристаллы является прямaзонными полупроводникоми с потолком валентной зоны и дном зоны проводимости в точке Т и Г зоны Бриллюена соответственно для TlInSe2 и TlInS2. Рассчитанная ширина запрещенной зоны Eg = 1,02 эВ (TlInSe2 ) и Eg = 2,2 эВ (TlInS2 ) находятся в хорошем согласии с экспериментальным значением 1,2 эВ (TlInSe2) [4], 2,2 эВ (TlInS2) [8].                                                Рис.2.зонная структура TlInS2

- Reference

- Orudzhev G., Mamedov N., Uchiki H, Yamamoto N. et al. J. of Physics and Chemistry of Solids, 64, 1703-1706, (2003).

- В.И. Тагиров, А.Э. Бахышов, М.А. Собеих и др. Фотопроводимость и люминесценция TlInSe2 // Известия Вузов СССР Физика, No.11, (1978), с.131-132.

- http://quantumwise.com/

- J. Perdew, K.Burk, Y. Wang, Phys. Rev. B 54, 16533 (1996)

- C. Lee, W. Yang, R.G. Parr, Phys. Rev. B 37, 785 (1988)

- J. Perdew and A. Zunger Phys. Rev., 23 (1981), p.5048-5078.

- C. Hartwigsen, S. Goedecker, J. Hutter, Phys. Rev., B 58 (1998), p.3641 3662.

- Y. Shim , W. Okada, N. Mamedov Thin Solid Films, 509 (2006), p.137 – 140.