Высокополевые исследования намагниченности редкоземельных интерметаллидов на основе железа

Иванов Лев Александрович

Магистр 2 года обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: la.ivanov@physics.msu.ru

Известно, что фундаментальные характеристики R2Fe14B очень чувствительны к атомам замещения и атомам внедрения [1]. В настоящей работе изучено совместное влияние частичного замещения атомов Ho, Er и Tm на Nd в соединениях R2Fe14B (R=Но, Er, Tm) и поглощение водорода на поведение намагниченности в магнитных полях до  60 Тл.

Образцы были получены методом Чохральского. Метод Лауэ показал, что получить монокристаллические образцы не удалось. Рентгеноструктурные исследования проводились на порошковых образцах с помощью дифрактометра высокого разрешения «Empyrean» в медном фильтрованном излучении методом сканирования с шагом 0,013° при комнатной температуре.  Обработка и расчет параметров проводились с помощью программного комплекса HighScore Plus 4.1.

Гидрирование образцов (Ho0,5Nd0,5)2Fe14B, (Tm0,5Nd0,5)2Fe14B, (Er0,5Nd0,5)2Fe14B было проведено прямой реакцией исходных материалов с газом H2 высокой чистоты, полученным разложением LaNi5Hx (Институт низких температур и структурных исследований Польской академии наук, г. Вроцлав, Польша). Кристаллическая структура полученных гидридов также была изучена с помощью рентгеноструктурного анализа. В таблице ниже приведены результаты данного анализа изученных в этой работе соединений.

| Соединение | a, нм | c, нм | c/a | V, нм3 | DV/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ho0,5Nd0,5)2Fe14B | 0,8776 | 1,2098 | 1,3785 | 0.932 | - |
| (Tm0,5Nd0,5)2Fe14B | 0,8764 | 1,2055 | 1,3755 | 0,926 | - |
| (Er0,5Nd0,5)2Fe14B | 0,8771 | 1,2061 | 1,3751 | 0,928 | - |
| (Ho0,5Nd0,5)2Fe14BH5,5 | 0,8881 | 1,2206 | 1.3744 | 0,963 | 3,4 |
| (Tm0,5Nd0,5)2Fe14BH5,5 | 0,8869 | 1,2163 | 1,3710 | 0,957 | 3,3 |
| (Er0,5Nd0,5)2Fe14BH5,5 | 0,8876 | 1,2169 | 1,3711 | 0,959 | 3,3 |

Исследования магнитных свойств проводились на свободных порошковых образцах при температуре кипения жидкого гелия. Измерения намагниченности в высоких импульсных полях до 60 Тл проводились на специальном оборудовании в лаборатории высоких магнитных полей (Дрезден, Германия). Абсолютные значения намагниченности были откалиброваны с помощью магнитных измерений в статических полях на стандартном магнетометре PPMS-14 (Quantum Design, США) в полях до 14 Тл.

На рис. 1 представлены результаты измерения намагниченности для соединений Ho2Fe14B, (Ho0,5Nd0,5)2Fe14B, (Ho0,5Nd0,5)2Fe14BH5,5. Из рисунка видно, что при замещении половины атомов Ho атомами Nd намагниченность и первое критическое поле перехода 0Hсr1 возрастает в 2 раза.

Рис.1. График зависимости намагниченности от величины поля при температуре    4,2 К для: (а) – Ho2Fe14B; (b) – (Ho0,5Nd0,5)2Fe14B и (с) – (Ho0,5Nd0,5)2Fe14BH5,5

По величине первого критического поля может быть определен обменный параметр  с помощью формул

,                                                  (1)

,                                                  (2)

где MFe и МHo – намагниченности железной и гольмиевой подрешетки, соответственно; =1/(1+NdNd), где -обменный параметр и  - восприимчивость. После гидрирования величина 0Hсr1 уменьшается до значения 50 Тл. По оценкам авторов работы [2] сила межподрешеточного обмена Но-Fe в гидриде снижается на 35%. Это позволяет наблюдать явление индуцированного внешним магнитным полем ферромагнитного состояния в гидридах, где атомы Tm замещаются атомами Nd.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-13-00135). Автор выражает благодарность д.ф.-м.н. И.С. Терёшиной за руководство и оказанную помощь в работе.

Литература

- 1. 	J. F. Herbst. R2Fe14B materials: Intrinsic properties and technological aspects                // Reviews of Modern Physics. 1991. Vol. 63 (4). P. 819-898.

- 2. 	Tereshina I.S., Pyatakov A.P., Tereshina-Chitrova E.A., Gorbunov D.I., Skourski Yu, Law J.M., Paukov M.A., Havela L., Doerr M., Zvezdin A.K., Andreev A.V. Probing the exchange coupling in the complex modified Ho-Fe-B compounds by high-field magnetization measurements // AIP advances. 2018. Vol. 8 (12), P. 125223.