УГЛОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМИТИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ ПРИ ИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

Мерзук Б.1, Миннебаев Д.К.1, Данилов А.В.1, Шемухин А.А.2

1студент,2кандидат физ.-мат. наук; старший научный сотрудник.

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына.

E-mail: mbarbara1996@mail.ru

При взаимодействии частиц с твердым телом возникает множество физических процессов, такие как: ионная имплантация, люминесценция, рентгеновское излучение, зарядовые обмены, которые оказывают большое влияние на вещество. Одним из процессов является ионное распыление. Оно было впервые открыто в середине XIX века [1] и применяется в микроэлектронном производстве для напыления тонких пленок, травления рельефа, получение атомарно чистых поверхностей исследовании поверхностей [2] и многом другом. Поэтому понимание процессов, которые происходят при взаимодействии частиц с твердым телом крайне важно. А для этого необходимо знать основные законы угловых распределений частиц.

В данной работе проводится проверка основополагающей теории – теории Зигмунда [3-5], гласящей, что коэффициент распыления зависит от угла распыления следующим образом:

Многочисленные эксперименты показывали, что распыление подчиняется этому закону. Однако, все эти эксперименты были проведены при энергиях до 10 кэВ. Более того, в формуле, хоть и неявно, но очевидно присутствует зависимость от массы, что так или иначе должно влиять на результаты.

Для проведения экспериментов была выбрана хорошо отполированная мишень германия, которая облучалась ионами Ar+ при энергиях 80, 200, 250 и 300 кэВ. Анализ распыленных частиц был проведен с помощью коллекторной методики. Количество распыленных атомов германия определяли с помощью резерфодовского обратного рассеяния[6],[7], который был получен и обработан отдельно для каждой точки. После обработки были получены угловые распределения частиц.

После обработки результаты сошлись с теорией Зигмунда, в области низких энергий.  Однако при энергиях больше 100 кэВ коэффициент n, стоящий в степени косинуса вопреки теории начал убывать с ростом энергии [8] хотя и остался в пределах 1≤n≤2: n80 = 1,61; n200 = 1,21; n250 = 1,23; n300 = 1,47

# Предположительно, данный эффект мог возникнуть в результате некоторого внутреннего структурного преобразования. При этом, развитие рельефа при ионной бомбардировке не произошло. В работе приведены данные атомно силовой микроскопии.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-72-00149)

# Литература

- W. R. Grove//Trans. Roy. Soc. London. 1852. V. 142. P. 87.

- Debasree Chowdhury, Debabrata Ghose. Fabrication of nanoscale topographies on Ge(100) surface by low energy Ar+ ion sputtering // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Vol. 409,  издательство Elsevier BV, Нидерланды, 2017

- P. Sigmund. Six decades of atomic collisions in solids. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, издательство Elsevier BV, Нидерланды, 2016

- Sigmund P., Phys. Rev., 184, 383 (1969); 187, 768 (1969).

- Sigmund P. Mechanisms and theory of physical sputtering by particle impact // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B. – 1987. – V. 27. – P. 1-20

- Распыление твёрдых тел ионной̆ бомбардировкой̆. Физическое распыление одноэлементных твёрдых тел. / Под ред. Р. Бериша. - Москва: Мир, 1984, 336 с.

- Распыление твёрдых тел ионной̆ бомбардировкой̆. Физическое распыление одноэлементных твёрдых тел. Выпуск II/ Под ред. Р. Бериша. - Москва: Мир,1986, 485 с.

- T.K. Chini, M. Tanemura, F. Okuyarna. Angular distribution of sputtered Ge atoms by low keV Ar + and Ne+ ion bombardment.- Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 119 (I 996).- C.-389