Исследование условий возникновения фрактальных кристаллов на поверхности нержавеющей стали.

Бурцев А.А.

# Инженер-оптик

ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения»
E–mail: murrkiss2009@yandex.ru

Исследование структур, возникающих под действием лазерного излучения, имеет большое значение как для фундаментальных задач, так и для инженерных приложений. В первом случае широкие перспективы открывают возможности управления морфологией образующихся кластеров, что позволяет получать новые материалы с ранее неизвестными свойствами. Во втором – контролировать качество изделий во время лазерной обработки [1].

При определенных условиях наблюдается образование фрактальных кристаллов в поверхностном слое [2, 3]. Большой интерес вызывает то, что при различных режимах воздействия (длительность и энергия в импульсе) кристаллы различаются по взаиморасположению (от плотно упакованных до изолированных) и по форме (дендриты, соответствующие форме стохастического фрактала, и кристаллы игольчатой формы, так называемые сферолиты). Проведенный энергодисперсионный рентгеновский анализ химического состава поверхности после воздействия позволяет сделать вывод о формировании поверхностных кристаллов после термоокислительной абляции тонких оксидных пленок [4, 5].

В данной работе проведены исследования процессов самоорганизации при кристаллизации и анализ кристаллических структур, полученных при воздействии импульсного лазера с длиной волны λ=1,06 мкм с различными параметрами (энергия импульса Ep менялась в диапазоне 4 – 16 Дж, длительность импульса τ менялась в диапазоне 4 – 16 мс, диаметр пятна D менялся в диапазоне 0,4 – 1,6 мм). С помощью математического моделирования рассмотрены и проанализированы воздействие лазерного излучения на поверхность стали, а также рост и структура кристаллов. Из расчетных оценок получен диапазон значений толщины слоя расплава, при котором наблюдается устойчивый рост и распределение фрактальных кристаллов по области воздействия.

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания ВлГУ № 3.7530.2019/9.9 БЧ и при поддержке гранта РФФИ №18-07-00943 А.

Литература

- Харанжевский Е.В., Кривилёв М.Д., Галенко П.К. Физика лазеров, лазерные технологии и методы математического моделирования лазерного воздействия на вещество. Ижевск: Изд-во “Удмуртский университет”, 2011. 187 с.

- Бурцев А.А., Антонов Д.Н., Бутковский О.Я. “Окрашивание поверхности металлов под действием импульсного лазерного излучения” // ЖТФ. – 2014. – V. 84. – №. 10. – C. 83-86.

- Бурцев А.А., Антонов Д.Н., Бутковский О.Я. “Распределение дендритов, получаемых на поверхности стали в результате воздействия лазерного излучения” // ЖТФ. – 2016. – V. 86. – №. 1. – C. 111-115.

- А.В. Волков, Н.Л. Казанский, О.Ю. Моисеев, С.Д. Полетаев “Термоокислительная деструкция пленок молибдена при лазерной абляции” // ЖТФ. – 2015. – V. 85. – №. 2. – C. 107-111.

- Притоцкий Е.М., Притоцкая А.П., Бурцев А.А., Панков М.А., Бутковский О.Я., Аракелян С.М. “Экспериментальные исследования по формированию цветности на поверхности металлов лазерным излучением” // Научно-технический вестник ИТМО. – 2018. – V. 18. – № 4. – С. 581–587.