Структурно-фазовые и функциональные характеристики титановых покрытий, полученных методом магнетронного распыления

Кашуркин Е.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: ev.kashurkin@physics.msu.ru

В настоящее время одной из актуальных задач является создание высокопрочных покрытий и исследование их функциональных характеристик, что связано как с потребностью создания материалов (покрытий) с заданными свойствами, так и с рекомендациями по увеличению ресурса работы таких систем. Решение этих задач неразрывно связано со структурными исследованиями, поскольку именно структурные характеристики определяют практически все важнейшие физические и эксплуатационные свойства покрытий. Особое место среди большого числа современных методов исследования реальной структуры материалов занимают рентгеноструктурные, позволяющие неразрушающим способом получить информацию о структуре и фазовом состоянии покрытий.

В работе были проведены исследования атомно-кристаллической структуры, фазового состава, микромеханических и трибологических свойств титановых покрытий, полученных методами магнетронного распыления в атмосферах различного состава (содержание ацетилена в смеси ацетилен-азот варьировалось от 80 до 20 об. %).

Фазовый состав и структуру покрытий изучали методом рентгеновской дифракции в θ–θ геометрии с помощью дифрактометра ARL X’TRA, оснащённого энергодисперсионным детектором, использующим эффект Пельтье.

Результаты по определению фазового и химического состава покрытий представлены в таблице.

| № образца | Состав газовой смеси, об. % |  | Установленный химический состав покрытия, ат. % |  |  |  | Установленный фазовый состав покрытий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C2H2 | N2 | [Ti] | [C] | [N] | [O] |  |
| 1 (Х9) | 80 | 20 | 13,4 | 86,6 | – | – | TiN + (TiO1,20)3,12 |
| 2 (Х7) | 60 | 40 | 29,5 | 5,2 | 65,3 | – | TiO + Ti N |
| 3 (Х6) | 40 | 60 | 23,1 | 3,5 | 43,5 | 30,0 | Ti3O5 + TiO0,34N0,74 |
| 4 (Х8) | 20 | 80 | 28,8 | – | 34,5 | 36,7 | TiO+TiN+β-C3N4 |

Данные по химическому составу покрытий показывают, что из всех синтезированных покрытий к чисто углеродным может быть отнесено лишь покрытие 1, полученное в богатой углеводородом атмосфере с 80 об. % ацетилена. Видно, что при уменьшении доли ацетилена в смеси при напылении покрытий начинает преобладать фаза нитрида титана, а при дальнейшем увеличении объемного содержания азота к ней добавляется фаза оксида титана, а поскольку содержание титана в покрытии остается достаточно низким, то, по-видимому, появляется фаза «мягкого» оксида TiO2, обладающего антифрикционными свойствами.

Исследование микромеханических свойств проводили методом измерительного наноиндентирования на нанотвердомере NHT фирмы CSM International (Швейцария). Индентором служила алмазная пирамида Виккерса. Измерения нанотвердости и модуля упругости были выполнены по стандартной методике Оливера-Фарра (измерения проводили по 9 точкам).

Результаты измерений нанотвердости представлены на рис. 1, из которого видно, что нанотвердость исследованный покрытий составляет от 10 до 20 ГПа и меняется немонотонно с изменением состава смеси реакционных газов: она минимальна при содержании ацетилена, равном 80 об. %, и вновь снижается у покрытий, содержащих лишь 20 об. % его.

Результаты трибологических исследований покрытий приведены на рис. 2.

| Рис. 1. Результаты измерения нанотвердости. (1) – 80 об.% C2H2; (2) – 60 об.% C2H2; (3) –40 об.% C2H2; (4) – 20 об.% C2H2. | Рис. 2. Зависимость коэффициента трения f от приложенной нагрузки P. |
| --- | --- |

Видно, что все исследованные покрытия сохраняют работоспособность во всём диапазоне нагрузок, используемых при испытаниях на фрикционную усталость в течение всего цикла испытаний (N> 6000 циклов), что существенно выше результатов испытания материала стальной подложки (на которую они были нанесены), полученных при высоких контактных давлениях выше ~ 300 МПа.

Коэффициент трения покрытий оказался достаточно низким, f ~ 0.2-0.3, хотя и был выше, чем у алмазоподобных покрытий, легированных хромом [1-2].

Таким образом, проведённые исследования показали, что данные покрытия могут представлять интерес для дальнейшего их практического использования.

Литература:

- Левин И.С., Хрущов М.М., Авдюхина В.М., Шальнов С.А., Марченко Е.А., Петржик М.И. // Ученые записки физического факультета МГУ,2016, № 3, с. 163503.

- Левин И.С., Хрущов М.М., Марченко Е.А., Авдюхина В.М. // Вестник Московского университета. Серия 3: Физика, астрономия, 2016, № 2, с. 46.