МОДЕЛИРОВАНИЕ АТОМНОЙ СТРУКТУРЫ В ОКРЕСТНОСТИ НАНОПОР И ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЕРХНОСТИ НАНОПОР В ОЦК И ГЦК МЕТАЛЛАХ

МЕЛЬНИКОВ А.П.

Студент

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», институт ядерной физики и технологий, Москва, Россия

melnikovap94@yandex.ru

Уравнения теории упругости для изотропной среды, по которым во многих работах определяют поля смещений в окрестности дефектов, не учитывают дискретный характер кристаллической структуры материалов [1]. В работе изучалась структура в окрестности нанопор разных размеров в ОЦК и ГЦК металлах с помощью варианта метода Молекулярной Статики [2], использующего итерационную процедуру, в которой атомная структура в окрестности пор и параметр, определяющий смещения атомов, помещенных в упругий континуум, определяются самосогласованным образом. В результате моделирования обнаружено различие смещений атомов, принадлежащих различным кристаллографическим направлениям (причем эти отличия неодинаковы для ОЦК и ГЦК структур), что кардинально отличает результаты моделирования от предсказаний теории упругости для изотропных сред.

Поля смещений в окрестности нанопор приводят к анизотропии составляющих векторов потоков вакансий, нормальных к поверхности поры. В связи с этим, кинетическое уравнение для скоростей перемещения элементов поверхности нанопор зависит от полей деформаций в окрестности дефекта. Полученные кинетические уравнения для различных кристаллографических направлений зависят также от поверхностных энергий кристаллографических плоскостей, которые являются элементами поверхности поры, и соответствуют упомянутым направлениям. На основе этих уравнений проведены расчеты скоростей перемещения элементов поверхности нанопор для различных кристаллографических направлений в широком интервале температур и разных пересыщениях вакансий. Показано, что скорости перемещения по разным кристаллографическим направлениям для ОЦК металлов существенно различаются, причем для направления <100> они значительно меньше, чем для других направлений. Этот эффект может приводить к изменению формы первоначально сферических нанопор и обуславливать их превращение в поры кубоидной формы. Проведена также оценка влияния рассчитанных значений поверхностной энергии для различных кристаллографических плоскостей на скорость перемещения элементов поверхности нанопор по соответствующим направлениям.

1. Was G. S. Fundamentals of Radiation Materials Science: Metals and Alloys, New York: Springer, 2007

2. Nazarov A.V., Ershova I.V., Volodin Y. S. Simulation of Atomic Structure Near Nanovoids in BCC Iron // 15th International School-Conference "New Materials – Materials of Innovative Energy", 2018, p. 451–457