Нанокомпозиты SnO2/SiO2: распределение компонентов и сенсорные свойства

Гулевич Д.Г.

Аспирант

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, химический факультет, г. Москва, Россия

Полупроводниковые оксиды металлов благодаря своим физико-химическим свойствам широко применяются как материалы для газовых сенсоров резистивного типа. Среди них самым широко используемым является SnO2, эффективно применяющийся для обнаружения таких токсичных газов-восстановителей как CO, H2S, NH3. Требованиями, которым должен отвечать сенсорный материал, являются селективность, высокая чувствительность и стабильность работы. Указанные параметры могут быть улучшены путем правильного выбора оптимального температурного режима сенсорных измерений или химическим модифицированием поверхности сенсорного материала. В последнем случае селективность увеличивается за счет протекания каталитической реакции нанесенных модификаторов с определяемым газом.

Работа посвящена синтезу нанокомпозитов SnO2/SiO2 с различным пространственным распределением компонентов – слоевым и объемным, а также их модификации Pd для определения СО. Нанокристаллический SnO2 получен методом химического осаждения геля α-оловянной кислоты с последующей гидротермальной и/или термической обработкой. SiO2 синтезирован гидротермальным методом с использованием TEOS в качестве прекурсора. В двуслойных нанокомпозитах слой SiO2 (деалюминизированный цеолит силикалит-1) выступает в качестве пассивного фильтра и помещается поверх слоя SnO2 на этапе создания сенсора. Получение нанокомпозитов с объемным распределением компонентов направлено на решение проблемы термической стабильности SnO2. Формирование SiO2 на стадии гидротермальной обработки диоксида олова позволяет предотвратить агрегацию и спекание частиц SnO2 при высокотемпературном отжиге образцов и получить материалы с высокой удельной площадью поверхности, способных работать в разных температурных режимах. Параметры микроструктуры, состав, активные центры на поверхности нанокомпозитов охарактеризованы методами низкотемпературной адсорбции азота, XRD, HRTEM, ИК-, рентгеновской фотоэлектронной и ЭПР-спектроскопии.

Сенсорные измерения проведены в сухом и влажном воздухе (RH = 4 – 65%) в диапазоне концентраций СО 10 – 200 ppm в температурном интервале 400 – 25оС. Для обоих типов структур обнаружено увеличение чувствительности полученных материалов по отношению к СО в особенности в атмосфере влажного воздуха, а введение Pd позволило увеличить сенсорный сигнал при низких температурах. В широком диапазоне RH=4÷65% двухслойные структуры, содержащие нанокомпозит SnO2/PdOx и силикалит-1, характеризуются стабильным высоким сенсорным сигналом, не зависящим от влажности воздуха при температуре измерений 100оС. Нанокомпозиты SnO2/SiO2 с объемным распределением компонентов имеют высокую удельную площадь поверхности 100 – 160 м2/г, устойчивую к спеканию, и демонстрируют не зависящий от влажности воздуха сенсорный сигнал по отношению к СО при температуре измерений 300оС.