Титансодержащие гидросиликатные нанотрубки со структурой хризотила и пекораита

Гатина Э.Н.

Аспирант

ФГБУН Ордена  Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им.
И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН), Лаборатория исследования наноструктур, Санкт-Петербург, Россия,

E–mail: gatina.en@iscras.ru

Ежегодно исследуется и синтезируется огромное количество новых химических веществ и соединений, которые находят широкое применение в различных отраслях техники и промышленности. Полученный силикотитанат состава Na2[Ti2O3(SiO4)]·2H2O [1] (2000 г. запатентован в качестве сорбента IONSIV IE-911 для радионуклидов Cs, Sr и Co) и открытие природных титаносиликатов группы иванюкита состава (Na,K,Cu)1-3[Ti4(O,OH)4(SiO4)3](H2O)n [5], обладающих ионообменными свойствами в отношении 1-, 2х- и 3хвалентных катионов металлов, создали предпосылки для поиска недорогих  высокоэффективных титансодержащих соединений для использования их в качестве сорбентов и фотокатализаторов.

Ранее были проведены единичные работы по введению ионов титана в структуру гидросиликатов [2-4].

Синтез титансодержащих гидросиликатов магния и никеля составов (Mg/Ni,Ti)3Si2O5(OH)4 различной морфологии и размеров был осуществлен в автоклавах при температуре 300-400 °С и давлении 70 МПа. Для анализа полученных образцов использовали методы ПЭМ, РФА, ДСК+ТГ, химического анализа.

По результатам РФА и ПЭМ были установлены оптимальные условия образования практически беспримесных Ti-содержащих нанотрубок гидросиликатов магния и никеля.

ИК-спектроскопия образцов не показала заметных изменений колебаний частот с увеличением температуры синтеза, рН среды и количества TiО2 в прекурсорах, помимо увеличения содержания воды в единичных синтезах. По результатам ДСК/ТГ определено термическое поведение образцов при нагревании, установлено содержание воды и зафиксированы температурные эффекты.

По данным ПЭМ установлены морфология и геометрические параметры образцов. В оптимальных условиях были получены нанотрубки гидросиликатов, длина трубок от 150 до 600 нм, внешний диаметр 30-40 нм. EDX-спектры, снятые от единичных нанотрубок, указывают на наличие титана в структуре нанотрубки (5-7 мол. %  и 5-10 мол. % соответственно). Таким образом, в результате гидротермальной реакции получены гидросиликаты предположительного состава (Ti-Mg)3Si2О5(OH)4 и (Ti-Ni)3Si2О5(OH)4 трубчатой морфологии.

Литература

1. Anthony, R.G., Dosch, R.G., Philip, C.V., US Patent 6,110,378, 2000.

2. Cozak, D., Barbeu, C., Gauvin, F., Barry, J.-P., Deblois, C., Dewolf, R., Kimmerle, F. The reaction of chrysotile asbestos with titanium (III) chloride. Characterization of the reaction products // Can.  J.  Chem. 1983, 61. Р. 2753–2760.

3. Maslennikova, T.P., Korytkova, E.N., Gatina, E.N., Pivovarova, L.N.  Effect of Temperature on the Synthesis of Nanoparticles with Different Morphology in the System MgO–SiO2–TiO2–H2O under Hydrothermal Conditions // Glass Physics and Chemistry. 2018, Vol. 42. No. 6. P. 627–630.

4. Maslennikova, T.P., Gatina E.N. Hydrothermal Synthesis of Ti-Doped Nickel Hydrosilicates of Various Morphologies // Russ J Appl Chem. 2018, 91. P. 286–291.

5. Yakovenchuk, V.N., Nikolaev, A.P., Selivanova, E.A. Ivanyukite-Na-T, ivanyukite-Na-C, ivanyukite-K, and ivanyukite-Cu: New microporous titanosilicates from the Khibiny massif (Kola Peninsula, Russia) and crystal structure of ivanyukite-Na-T // American Mineralogist. 2009, V. 94. P. 1450–1458.