Получение фотонно-кристаллических структур с высокими коэффициентами добротности путём анодирования алюминия в растворе 2 М H2SO4

Комарова Т.Ю., Кушнир С.Е., Напольский К.С.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: tatiana@kmrov.ru

Анодный оксид алюминия (АОА) – пористый материал, получаемый в ходе электрохимического окисления алюминия. Структура плёнок анодного оксида алюминия зависит от условий анодирования, что позволяет синтезировать образцы с периодически изменяющейся величиной пористости вдоль нормали к поверхности. Благодаря периодическому изменению диэлектрической проницаемости, формируемые плёнки рассматриваются как фотонно-кристаллические (ФК) структуры. Оптическими свойствами ФК, в частности положением фотонной запрещенной зоны, удается управлять с помощью варьирования условий электрохимического окисления алюминия. На данный момент в литературе недостаточно данных о зависимости показателя преломления фотонно-кристаллических структур на основе пористого АОА от условий анодирования.

Целью настоящей работы является разработка методики электрохимического получения пористых фотонно – кристаллических структур из анодного оксида алюминия с заранее заданными оптическими характеристиками.

В ходе экспериментов установлены зависимости толщины плёнок от плотности заряда, показателя преломления от напряжения и продолжительности анодирования для образцов, синтезированных в потенциостатическом режиме при температуре 2±1С, 2М H2SO4.

На основании полученных зависимостей была разработана методика анодирования, позволяющая задавать зависимость напряжения анодирования от оптического пути внутри образца, с помощью которой удаётся точно задавать оптическую длину периода, и, следовательно, положение фотонных запрещенных зон на оптических спектрах.

Коэффициент добротности для синтезированных образцов фотонных кристаллов лежит в интервале 60 – 70 для диапазона длин волн 250 – 1400 нм. При этом расхождение положения фотонной запрещенной зоны образцов на оптических спектрах пропускания и теоретически заданного меньше 1%. Достигнутые значения превышают лучшие значения, описанные в литературе для фотонных кристаллов на основе АОА [1].

Разработанная методика анодирования применяется для синтеза более сложных ФК-структур типа резонатор Фабри – Перо в диапазоне 250 – 1500 нм. Полученные плёнки обладают рекордными коэффициентами добротности (> 200) и точным заданием положения фотонной запрещенной зоны.

[1] S.E. Kushnir, T.Y. Pchelyakova, K.S. Napolskii, Mater. Chem. C. 6 (2018) 12107–12107.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-03-01369).