Влияние способа получения наночастиц оксидов железа, стабилизированных полимерными лигандами, на их свойства

Пашалиев Б.Л.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
E–mail: pashaliev.bekir@yandex.ru

В последние годы интерес к изучению наноразмерных материалов, содержащих различные металлы и полимеры, существенно возрос. Это обусловлено   возможностью объединения магнитных, оптических, механических, химических свойств металлов и полимеров[1]. Наиболее перспективными для исследования являются полимерные материалы, в состав которых входят наночастицы d-металлов (Co, Ni, Fe) [2].

В данной работе представлено получение наночастиц (НЧ) оксида железа (Fe3O4), стабилизированных поликатионом - модифицированным N-[(2-гидрокси-3-триметиламмоний) пропил] хитозан хлоридом (ГТМАХ) и полианионом - синтетическим сополимером дивинилового эфира с малеиновым ангидридом (ДИВЭМА). [3] НЧ Fe3O4 синтезированы сонохимическим методом соосаждения.  Получение стабилизированных НЧ осуществлялась двумя способами: 1) стабилизация в ходе получения НЧ Fe3O4 2) стабилизация уже полученных НЧ Fe3O4. Методом РФА найдены размеры кристаллитов (6-9 нм). По результатам ТГА и ДСК найдено содержание Fe в НЧ, стабилизированных ГТМАХ и ДИВЭМА (13% и 23%). Метод вибрационной магнитометрии показал, что полученные НЧ являются суперпарамагнитными. Намагниченность оксида железа Fe3O4 в больших полях (6 кЭ) составляет 76,1 emu/g, а в стабилизированных НЧ - 9,4 emu/g и 3,5 emu/g соответственно. Метод протонно-корреляционной спектроскопии измерены размеры НЧ (50-200 нм). Изучено влияние разбавления растворов НЧ на их размеры.

Литература

[1] Помогайло, А. Д. «Наночастицы металлов в полимерах» / Помогайло А. Д., Розенберг А. С., Уфлянд И.Е. – М.: Химия, 2000. – 672 с.

[2] Gubin, S. P. «Magnetic nanoparticles: preparation, structure and properties» / Gubin S. P., Koksharov Yu. A., Khomutov G. B., Yurkov G. Yu. // Russian Chemical Reviews. – 2005. – V. 74. - №6. – P. 489–520.

[3] Горшкова М. Ю., Волкова И. Ф., Алексеева С. Г., Молоткова Н. Н., Скорикова Е. Е., Изумрудов В. А. // Высокомолек. cоед. А., 2011 г., 53, 1.