Керамика в системе Ca2P2O7-Ca(PO3)2, полученная обжигом цементного камня, включающего брушит, монетит и  монокальцийфосфат моногидрат.

Тошев О.У., Казакова Г.К.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия,

E-mail: otabektoshev0995@mail.ru

Создание неорганических материалов для искусственных костных имплантатов одно из важнейших направлений развития современного медицинского материаловедения. Одним из перспективных является регенеративный подход лечения костной ткани с применением биорезорбируемых керамических материалов. Основываясь на данных произведения растворимости резорбируемость большинства материалов повышается при понижении отношения Са/Р в их составе. Наиболее распространенными конечными продуктами при получении керамических материалов являются гидроксилапатит и трикальцийфосфат, но все чаще с целью повышения резорбируемости материала применяют пирофосфат кальция Са2Р2О7 и полифосфат кальция Са(РО3)2. Керамика на основе пирофосфата кальция спекается выше 1000°С, поэтому введение более низкоплавкой фазы полифосфата кальция может снизить температуру спекания.

Целью данной работы является получение керамики на основе пирофосфата и полифосфата кальция, полученных термообработкой порошковых полуфабрикатов, сформованных из высококонцентрированных твердеющих суспензий (ВКС). Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: подготовить высококонцентрированные суспензии (ВКС) заданного состава; исследовать свойства ВКС; изготовить прекерамические порошковые заготовки керамических материалов из ВКС, способных затвердевать до цементного камня; исследовать свойства прекерамических порошковых заготовок; получить серию керамических материалов в системе Ca2P2O7 – Ca(PO3)2 из ВКС; исследовать свойства полученных керамических материалов.

Расчет количеств исходных компонентов порошковой смеси проводили в соответствии с реакциями:

Ca3(C6H5O7)2▪4H2O+3Ca(H2PO4)2▪H2O+5H2O →6CaHPO4▪2H2O+2H3C6H5O7

Высоконцентрированные суспензии на основе цитрата кальция получали смешиванием этой соли с монокальцийфосфатом моногидратом и водой при заданном соотношении жидкость/твёрдое, равном 0,5.

Термообработку прекерамических заготовок после затвердевания суспензий проводили при температурах 600-1000°С для получения образцов керамических материалов, содержащих в качестве конечных продуктов пирофосфат и полифосфат кальция в следующих соотношениях: CaP2O6/Ca2P2O7 = 0/100; 5/95; 10/90 и 20/80. Образование фазы полифосфата в микроструктуре обеспечивалось введением заданного избытка монокальцийфосфата моногидрата. По данным РФА, фазовый состав полученных прекерамических полуфабрикатов после формования был представлен брушитом, монетитом и монокальцийфосфатом моногидратом.

В результате выполнения работы были получены керамические материалы в системе Ca2P2O7 – Ca(PO3)2, доминирующей фазой в которых после обжига в интервале 700-1000оС являлся β-пирофосфат кальция.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 18-53-00034 и 18-29-11079.