Синтез и исследование биорезорбируемых материалов на основе аморфного фосфата кальция

Голубчиков Д.О.1, Зенов Ф.А.2, Зуев Д.М.1, Климашина Е.С.1,2

Студент

1Факультет наук о материалах, МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

2Химический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: goldan2000@yandex.ru

В настоящее время в ортопедии, травматологии и стоматологии не хватает биоматериалов, которые будут временно выполнять роль имплантатов, со временем замещаясь на нативную костную ткань, что позволит избежать повторных хирургических вмешательств в дальнейшем. Такой материал должен иметь бимодальную пористую архитектуру, химический состав и механические характеристики близкие к натуральной костной ткани.

Широко применяемый для замены костной ткани фосфат кальция - гидроксиапатит (ГАП) имеет существенный недостаток – низкую скорость резорбции. Растворимость биоматериала на основе фосфатов кальция зависит от соотношения Са/Р. В зависимости от условий и способа синтеза можно получать как разные по фазовому составу фосфаты кальция (ФК). К сожалению, процесс интеграции костной ткани в плотную керамику на основе гидроксиапатита серьезно затруднён. Происходит это из-за крайне низкой резорбции ГАП в растворных средах организма.

Аморфный фосфат кальция (АФК) представляет в данном случае больший интерес из-за высокой резорбируемости. К тому же in vivo происходит трансформация АФК в биогенный апатит. Синтез АФК – сложная химическая задача, так как в процессе, в зависимости от разных условий синтеза, АФК может перейти в ГАП, однако возможно введение ингибитора кристаллизации АФК.

Целью данной работы является изготовление биорезорбируемого пористого прототипа имплантата для костной пластики различной архитектуры на основе аморфного фосфата кальция, стабилизированного различными добавками.

Основными задачами данной работы были: жидкофазный синтез АФК с использованием криохимической сушки, подбор ингибиторов кристаллизации АФК, создание и физико-химической исследование образцов на основе АФК с заданной пористостью, растворимостью и механическими характеристиками, приемлемой для применения in vivo.

В ходе работы был синтезирован аморфный фосфат кальция (1) с использованием в качестве ионов-ингибиторов кристаллизации АФК в гидроксиапатит ионов Mg2+, P2O74-, цитрат-анионов, сукцинат-анионов, ацетат-анионов.

9CaCl2 + 6Na2HPO4 + 6NaOH = Ca9(PO4)6*xH2O + 18NaCl + (6-x)H2O (1)

Рентгенофазовый анализ полученных аморфных фосфатов кальция показал, что данные ионы действительно препятствуют кристаллизации аморфного фосфата кальция в гидроксиапатит по отдельности, а при одновременном использовании как катионного, так и анионного замещения образец становится практически полностью рентгеноаморфным.

При помощи РСМА были найдены соотношения Ca/P (1,33-1,67 для различных образцов), позволяющие говорить о получении именно АФК (вывод из имеющихся в литературе данных), который обладает повышенной резорбируемостью.

Было проведено исследование кинетики процесса кристаллизации АФК в ГАП, подобраны оптимальные условия синтеза, обработки и хранения получаемого АФК.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты №18-08-01473. Результаты получены на оборудовании, приобретенном за счет средств Программы развития Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова до 2020 г.