Синтез нанокристаллического оксида вольфрама в гидротермальных условиях в присутствии органических кислот

Филиппова А.Д.

Студент

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,
Высший химический колледж Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: AriFilippova@yandex.ru

Триоксид вольфрама находит применение в различных областях науки и промышленности, используется для получения красителей, сенсоров и катализаторов [1]. Область применения материалов на основе наночастиц данного соединения зависит от их размера, площади поверхности и состава, в свою очередь определяемых выбором метода синтеза. Часто с целью получения порошкообразных материалов с заданными текстурными параметрами, размером и формой частиц используют синтез в присутствии органических модификаторов.

Целью работы является разработка методов получения триоксида вольфрама с заданными характеристиками – фазовым составом, морфологией частиц и оптоэлектронными свойствами.

В данной работе был проведен ряд стартовых синтезов в присутствии органических кислот при различных значениях рН растворов. В качестве исходных веществ использовали B-паравольфрамат аммония, лимонную и глутаминовую кислоту. Температура гидротермальных синтезов составляла 180˚, продолжительность – 21 час, рН реакционной смеси задавали добавлением соляной кислоты (стартовое значение 1). В результате исследования методом рентгенофазового анализа определены условия формирования однофазных (m-WO3) и двухфазных порошков (m-WO3 и о-WO3⋅0.33H2O). Оптические свойства полученных образцов были изучены при помощи спектроскопии диффузного отражения. Значения ширины запрещенной зоны согласуются с литературными данными [1] и варьируются в диапазоне 2.78–2.88 эВ. Методом растровой электронной микроскопии была исследована морфология частиц. Показано формирование кристаллических частиц WO3 размером 100–500 нм, морфология которых соответствует данным РФА.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 18-73-1050).

[1] Haidong Zheng, Jian Zhen Ou, Michael S. Strano, Richard B. Kaner, Arnan Mitchell, Kourosh Kalantar-zadeh Nanostructured Tungsten Oxide – Properties, Synthesis, and Applications // Adv. Funct. Mater. 2011. Т. 21. С. 2175–2196.