Синтез и исследования металлополимерных нанокомпозитов на основе ненасыщенных монокарбоксилатов никеля (II)

Пронин Алексей Сергеевич

Аспирант

МИРЭА - Российский технологический университет,

Институт тонких химических технологий им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail:a.pronin@vniikp.ru

Соли ненасыщенных монокарбоновых кислот (НМК), это класс соединений обладающих помимо карбоксилатной, также и кратной функцией, вследствие чего данные соединения являются типичными представителями металлосодержащих мономеров [1].

Интерес к химии данного класса соединений определяется широким спектром их практического примения в различных отраслях промышленности [2].

Целью настоящей работы был синтез карбоксилатов никеля (II) акриловой, кротоновой, линолевой, олеиновой, пропиоловой и сорбиновой кислот, исследование их термических свойств, получение в результате термолиза никельсодержащих нанокомпозитов и исследование их характеристик.

Синтез карбоксилатов никеля проводили по нескольким различным методикам, в зависимости от свойств кислот и наличия известных методик для конкретных соединений. Акрилат, пропиолат, сорбат и кротонат никеля получали путем синтеза в водном растворе [3]. Олеат и линолеат никеля получали по модифицированной методике с использованием тройной системы вода-метиловый спирт-гексан.

Синтез нанокомпозитов никеля проводили в изотермических условиях при температуре 335±1 С в течение 9 часов в атмосфере аргона.

По результатам магнитных исследований и определения среднего диаметра наночастиц определен критически диаметр, соответствующий максимальной коэрцитивной силе и равный 3.6 нм.

Таблица 1. Результаты магнитных исследований  и определения среднего диаметра наночастиц продуктов термолиза непредельных монокарбоксилатов никеля

| Исходный карбоксилат | σs (Гс*см3/g) | σr (Гс*см3/g) | Hc (Э) | dcр (нм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акрилат никеля | 17.4 | 5.73 | 183 | 2.9 |
| Кротонат никеля | 9.8 | 3.44 | 181 | 5.3 |
| Линолеат никеля | 15.6 | 4.28 | 240 | 4.3 |
| Олеат никеля | 18.0 | 6.90 | 268 | 3.6 |
| Пропиолат никеля | 6.8 | 0.38 | 91 | 2.2 |
| Сорбат никеля | 12.2 | 3.02 | 119 | 2.6 |

Выражаю огромную благодарность своему научному руководителю профессору, доктору химических наук Семенову Сергею Александровичу.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 16-03-00148, 19-03-00237).

Литература

- Помогайло А.Д., Джардималиева Г.И. Мономерные и полимерные карбоксилаты металлов. М.: Физматлит, 2009.

- Седов И.В., Махаев В.Д., Матковский П.Е., Алдошин С.М. [и др.], Карбоксилаты непереходных и переходных металлов - получение, свойства и применение. Рос. АН, Ин-т проблем химической физики РАН Черноголовка: б. и. - 2006.

- Мусатова В.Ю., Семенов С.А., Дробот Д.В., Пронин А.С. [и др.], Синтез и термические превращения ненасыщенных дикарбоксилатов никеля (II) – прекурсоров металлополимерных нанокомпозитов // Журн. неорган. химии. 2016. Т. 61. № 9. С. 1168-1181.