Транспортные свойства композита на основе оксидов индия и висмута

Дергачева П.Е.

Cтудент

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

E–mail: polinadergacheva@mail.ru

В настоящее время активно развиваются мембранные технологии, позволяющие получать чистый кислород из воздуха и других кислородсодержащих сред. Этот процесс можно осуществить под действием градиента парциальных давлений кислорода при температурах более 700 °С при помощи плотных керамических ионно-транспортных мембран, изготовленных из оксидных материалов со смешанной электронно-ионной проводимостью. Однако в процессе длительной эксплуатации производительность многих однофазных керамических материалов ионно-транспортных мембран падает из-за их недостаточной химической или термической стабильности [1]. Решением данной проблемы является создание более устойчивых композиционных керамических материалов мембран, в которых один из компонентов является электронным, а другой – кислород-ионным проводником. Так, ранее были предложены керамические композиты на основе In2O3 – Bi2O3 [2], в которых оксид индия (электронный проводник) химически и термически совместим с оксидом висмута, обладающим высокой кислород-ионной проводимостью. Для дальнейшего применения этих композитов в качестве материалов ионно-транспортных мембран нужно повысить их электронную проводимость, что возможно осуществить заменой чистого In2O3 на твердые растворы на его основе. Известно, что твердые растворы In2O3 с оксидом олова или олова-цинка имеют более высокую электронную проводимость, на несколько порядков превышающую таковую для чистого оксида индия [3].

Так, в ходе работы был осуществлен синтез твердых растворов на основе оксида индия In2-xMexO3+0,5x (Ме = Zr, Hf, Sn) при x = 0,1 и In2-xZrxO3+0,5x при х = 0,005; 0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,05; 0,075 и изучена температурная зависимость электропроводности полученных образцов. Установлена оптимальная концентрация добавки Zr = 0,015, при которой достигается максимальная проводимость твердого раствора на основе оксида индия. Получен композиционный материал In1,985Zr0,015O3,0075 – 50 об. % Bi2O3, исследована его микроструктура и показано формирование высокоплотной мелкозернистой структуры с равномерным распределением компонентов по объему. Исследована общая электропроводность этого композита, а также проведены газохроматографические испытания проницаемости по кислороду мембраны на основе данного композита толщиной 1,7 мм при 750-825 °C. Установлено, что при рабочей температуре 800 °C и парциальных давлениях кислорода 0,21 атм/0,017 атм по разные стороны мембраны кислородный поток составляет 2,4∙10-8 моль∙см-2∙с-1 при селективности кислорода к азоту более 20, что говорит о перспективности применения полученного композита в качестве материала среднетемпературной (750-800 °C) ионно-транспортной мембраны для получения чистого кислорода из воздуха.

Литература

- Zhu X., Yang W. Mixed conducting ceramic membranes: fundamentals, materials and applications. – Berlin: Springer. 2017. – 367 p.

- Belousov V.V., Schelkunov V.A., Fedorov S.V., Kulbakin I.V., Vorobiev A.V. Oxygen-permeable In2O3–55 wt.% δ-Bi2O3 composite membrane // Electrochem. Commun. 2012. Vol. 20. P. 60 - 62.

- Bérardan D., Guilmeau E., Maignan A., Raveau B. Enhancement of the thermoelectric performances of In2O3 by the coupled substitution of M2+/Sn4+ for In3+ // J. Appl. Phys. 2008. Vol. 104. P. 064918 (5 p).