Изучение частотной дисперсии диэлектрической проницаемости диэлектрического ферромагнетика в зависимости от толщины диэлектрического слоя

Долматов А.В., Маклаков С.С., Зезюлина П.А., Петров Д.А.,
Маклаков С.А., Лагарьков А.Н.

Студент

Московский физико-технический институт
ИТПЭ РАН, Москва, Россия

E-mail: Dolmatov.av@phystech.edu

Объектом исследования является диэлектрический ферромагнетик – порошок, состоящий из частиц карбонильного железа со средним диаметром 3,5 мкм с диэлектрическим покрытием из SiO2 («Fe@SiO2»). Электродинамические характеристики реальных материалов с подобным строением трудно предсказуемы. Исследовали диэлектрическую проницаемость композитов c наполнителем Fe@SiO2 при изменяемой толщине слоя SiO2 от 100 до 200 нм.

Покрытие SiO2 наносили с помощью жидкофазного метода. Для изменения толщины SiO2 варьировали время реакции гидролиза этилового эфира ортокремниевой кислоты (TEOS) и кислотность реакционной массы. Толщину оболочки SiO2 оценивали при помощи электронной микроскопии. Частотные дисперсии диэлектрической и магнитной проницаемостей в диапазоне частот от 0,1 до 15 ГГц измеряли при помощи методики Николсона-Росса-Уира, в коаксиальном волноводе [1]. Для этого смешивали серии композитов с парафиновой матрицей и наполнителем Fe@SiO2, варьируя содержание наполнителя.

В ходе процесса, SiO2 растёт в форме оболочки на поверхности железа и в форме индивидуальных частиц. Обнаружено, что толщина оболочки SiO2 возрастает с увеличением времени реакции. При этом, наибольшая скорость роста оболочки SiO2, наблюдается в первые полчаса. В зависимости от времени реакции, толщина оболочки составляет 97±8, 148±16, 144±9, 190±8 нм при времени реакции 1/2, 1, 2, и 4 часа, соответственно.

Присутствие SiO2 не изменяет формы кривой частотной дисперсии магнитной проницаемости. Присутствие диэлектрической оболочки уменьшает реальную часть диэлектрической проницаемости ε′ и предотвращает возникновение проводимости в композитах Fe@SiO2 – парафин. Наибольшее снижение ε′ наблюдается при высокой концентрации наполнителя в композите. При объёмной концентрации наполнителя 30%, квазистатическое значение ε′ уменьшается от 5,7 до 5,3 при увеличении толщины оболочки от 0 до 200 нм. Изменение диэлектрической проницаемости согласуется с обнаруженным ранее [1].

При изменении условий роста диэлектрической оболочки на поверхности железа можно «настраивать» эффективные электромагнитные параметры материалов на основе полученных порошков, подстраиваясь под конкретную прикладную задачу.

Список литературы

1. S.S. Maklakov et al. Corrosion-resistive magnetic powder Fe@SiO2 for microwave applications. // J. Alloys Compds. 2017. V. 706. pp. 267-273.