Конструирование и характеристики композитов на основе хитозана и ПГА

Мурзова АЕ

Студент

Сибирский Федеральный Университет, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии, Красноярск, Россия

E-mail: murzova-anya@mail.ru

Возрастает интерес к природным полимерам и способам использования их в медицине. Особое место занимают полигидроксиалканоаты (ПГА) − полимеры микробиологического происхождения и их композиты с другими натуральными полимерами, такими как хитозан. Хитозан–производный продукт хитина. Смешивание гидрофильного хитозана с гидрофобным поли-3-гидроксибутиратом – это простой и эффективный способ получения полимерных материалов с желаемыми свойствами.[1,2].

Получить и исследовать свойства композитных пленок на основе П3ГБ и хитозана в разных процентных соотношениях.

Поли-3-гидроксибутират (П3ГБ) (М.м 723 кДа, ПД-1,66; Tпл- 177,1 ̊ С; кристалличность 76%), Хитозан (М.м 500 кДа, СД 80%), Китай.

Матриксы в виде пленок получали методом литья растворов на обезжиренную поверхность чашек Петри. В качестве общего растворителя использовали ГФИПС (1,1,1,3,3,3−гексафторизопропиловый спирт). Получали 1% и 3% растворы при соотношении П(3ГБ) / хитозан -1:0,5; 1:0,25. Исследовали свойства и микроструктуру поверхности, физико-механические характеристики, ДСК. Способность полученных композитных матриксов поддерживать рост и адгезию клеток изучена in vitro в культуре мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток костного мозга (ММСК-КМ), выделенных из бедренной кости крыс.

Получена серия композитных пленок на основе П3ГБ и хитозана в различных соотношениях. Визуально поверхность композитных пленок из П3ГБ/Хитозан отличалась от пленок из чистого П3ГБ. Композитные пленки имели неоднородную поверхность из-за «хлопьев» хитозана, при этом структура пленок была плотной без видимых пор, что доказано электронной микроскопией.

Величины краевых углов смачивания водой поверхности композитных пленок были достоверно ниже (74,9 ± 6,4; 53,4 ± 10,9) по сравнению с пленкой из П3ГБ 1% - 88,9 ± 4. Установлено, что включение хитозана приводит к уменьшению гидрофобных свойств и увеличению гидрофильных характеристик поверхности пленок.

Прочность композитных пленок в отличие от пленок П3ГБ снижается с включением хитозана в 6 раз, однако при увеличении концентрации раствора (3%) отмечено незначительное падение прочностных характеристик в 1,3 раза.

Температуры плавления и термической деградации для композитной пленки (1:0,25) были определены несколько сниженными значениями (Тпл 143,8 ºС, Тдегр 249,7 ºС) относительно пленки из П3ГБ (Тпл 177,1 ºС, Тдегр 287,1 ºС).

Адгезивные свойства композитных пленок исследованы в культуре ММСК-КМ крыс. По данным МТТ-теста на 3-е и 7-е сутки, наибольшее значение оптической плотности зарегистрировано для пленок из чистого хитозана и композитной пленки (1:0,5), в отличие от пленок из гомополимера.

Таким образом, получены композитные пленки на основе П3ГБ и хитозана, установлено, что включение хитозана приводит к уменьшению физико-механических свойств композитных пленок, однако увеличение гирофильности поверхности обеспечивает высокую адгезию культивируемых клеток.

Список литературы

- Волова,Т. Г,  Полиоксиалканоаты - биоразрушаемые полимеры для медицины. Новосибирск, 2003, С. 327.

- Коновалова М. В. Получение и исследование противоспаечных барьерных материалов на основе пектина и хитозана. М., 2017.