Мультиферроики

Козел Д.С.

Студент

Донецкий Национальный университет, Химический факультет, г. Донецк, Украина

E-mail: demakarate@mail.ru

Мультиферроики, или сегнетомагнетики – вещества, обладающие одновременно и магнитным, и электрическим упорядочиванием [1]. Это кристаллы, одновременно сочетающие в себе свойства сегнетоэлектриков или антисегнетоэлектриков и ферромагнетиков или антиферромагнетиков [2]. Можно сказать, что сегнетомагнетики являются разновидностью и магнетиков, и сегнетоэлектриков. Однако для практики очень важно то, что сегнетомагнетики объединяют в себе свойства, как диэлектриков, так и магнетиков.

Изучение мультиферроиков до начала текущего столетия было довольно посредственным и велось только узким кругом специалистов, так как малые величины магнитоэлектрических эффектов и низкие температуры, при которых они проявлялись, не позволяли говорить об их практическом применении. Всплеск активности исследований в данной области связан с открытием новых сегнетоэлектриков, которые при комнатной температуре и в умеренных магнитных полях проявляют магнитоэлектрические свойства . Одним из таких соединения является мультиферроик BiFeO3, имеющий кристаллическую решетку, производную от структуры перовскита [3]. Изучению соединения BiFeO3 и твердых растворов на его основе уделяется большое внимание в связи с возможностью их практического применения в качестве многофункциональных материалов, что очень важно для современной микроэлектроники.

Целью исследования являлся синтез и исследования твердых растворов в системе

xBi1,00–yLayFeO3–(1-x)PbFe0,5Nb0,5O3 (y = 0,1 и 0,2; 0,64 ≤ х ≤ 0,72).

Методом твердофазного синтеза при температуре 900°С получены однофазные твердые растворы составов:

xBi0,90La0,10FeO3–(1-x)PbFe0,5Nb0,5O3 и xBi0,80La0,20FeO3–(1-x)PbFe0,5Nb0,5O3.

Установлено, что с увеличением значения х происходит уменьшение параметра а элементарной кубической ячейки кристаллической структуры твердого раствора. Это объясняется тем, что ионные радиусы Bi3+ (1,17 Å) и La3+ (1,17 Å) меньше ионного радиуса Pb2+ (1,33 Å). В свою очередь замена железа на ниобий не должна сказываться на величине параметра элементарной ячейки вследствие близости величин ионных радиусов Fe3+ (0,79 Å) и Nb5+ (0,78 Å) [4]. Также обращает на себя внимание факт, что, несмотря, на одинаковые величины ионных радиусов Bi3+ и La3+ для одних и тех же значений х, величины параметров элементарной ячейки в серии твердых растворов с большим содержанием лантана меньше. По-видимому, это связано с различием в электронном строении рассматриваемых ионов. Так, Bi3+, в отличие от La3+, имеет на внешнем уровне 6s2 пару электронов, которая взаимодействует с окружающими данный ион анионами О2− (происходит их взаимное отталкивание), что приводит к увеличению межатомных расстояний и в целом к расширению ячейки.

- Литература

1. Schmid H. Multiferroicmagnetoelectrics // Ferroelectrics. – 1994. – V. 162. – P. 317-338.

2. Веневцев Ю.Н., Гагулин В.В., Любимов В.Н. Сегнетомагнетики. – М.: Наука, 1982.  – 224 с.

3. Kadomtseva A.M., Popov Yu.F., Pyatakov A.P., Vorob’ev G.P., ZvezdinА.К., and Viehland D. Phase transitions in multiferroic BiFeO3 crystals, thin-layers, and ceramics: Enduring potential for a single phase, room-temperature magnetoelectric ‘holy grail’ //Phase Transitions. –2006. – V. 79. – iss. 12. – P. 1019-1042.

4. R. D. Shannon, “Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides” // ActaCrystallographica. – 1976. – vol. 32. – P. 751-767.