Термоэлектрические свойства тройного интерметаллида состава Fe1,5TiSb

Калугина А.В., Новицкий А.П., Карпенков Д.Ю., Ховайло В.В.

Студент

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», кафедра Функциональных наносистем и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

E-mail: m140147@edu.misis.ru

Термоэлектрические материалы интересны тем, что способны напрямую, без дополнительных движущихся частей, генерировать электрический ток из приложенной разницы температур.

В данной работе образцом исследования послужил полный сплав Гейслера, который является интерметаллидом системы Fe-Ti-Sb. Данный состав был выбран с расчетом на перспективность исследования коэффициента термоэлектрической добротности в области средних температур.

Таким образом, был получен сплав состава Fe1,5TiSb с помощью индукционной плавки, с последующим гомогенизирующим отжигом. В соответствии с литературным обзором [1], для этапа отжига был выбран следующий режим: 800 °С в течение 3 дней с последующей закалкой в холодную воду. Подтверждением однофазности образца послужили рентгенофазовый и энергодисперсионный анализы. Следующим этапом подготовки был ручной помол в агатовой ступке до придания мелкодисперсного состояния, затем следовало компактирование порошка методом искрового плазменного спекания (ИПС). ИПС проводилось при 800 °С в течение 10 минут под давлением 50 МПа в атмосфере Ar. Образец в форме объемного диска был измерен на установке LFA, вследствие чего были рассчитаны значения теплопроводнсти. Результаты расчета показали, что с увеличением температуры теплопроводность материала уменьшается. Также были получены результаты измерения электросопртивления и коэффициента термоЭДС, которые показывают рост значений с ростом температуры. Из вышеперечисленных измерений был сделан вывод о том, что материал данного става является полупроводником р-типа. Финальным этапом был расчет коэффициента термоэлектрической добротности (zT) в диапазоне от комнатной температуры до 468 К. Максимальное значение zT в измеренном диапазоне достигает значения 0,19. Температурная зависимость коэффициента термоэлектрической добротности показывает тенденцию увеличения с ростом температуры.

[1] Graf T., Felser C., Parkin S. S. P. Simple rules for the understanding of Heusler compounds // Progress in solid state chemistry. – 2011. – Т. 39. – №. 1. – С. 1-50.