Приготовление седиментационно-устойчивых дисперсий наночастиц оксида железа

Балташ Р.М.

Студент

Отделение материаловедения, Томский политехнический университет, Томск, Россия

E–mail: risabaltash@gmail.com

Увеличение спроса на энергоресурсы и дефицит традиционных запасов углеводородов побуждает к поиску новых способов переработки тяжелых нефтей  Есть исследования, показывающие эффективность использования наночастиц (НЧ) оксидов железа в качестве ингибитора образования [2], а также адсорбента асфальтенов [1]. В связи с этим актуальной проблемой является разработка нанокаталитических дисперсий для переработки углеводородов. Для выполнения этой задачи требуются данные об агрегационной устойчивости НЧ оксида железа в углеводородных средах.

Целью работы является изучение влияния размера НЧ оксида железа, а также природы дисперсионных сред на седиментационную устойчивоть суспензий. В работе готовили суспензии с концентрацией НЧ 0,5 мг/мл на основе нано порошков со средним размером 100  (α-Fe2O3 ООО «Передовые порошковые технологии», г.Томск), 38 и 18 нм (γ-Fe2O3, NANOGRAFI Co. Ltd., Анкара, Турция). В качестве дисперсионных сред использовали дистилированную воду (дистиллятор АЭ-10 МО, Россия, рН=6,5), изопропиловый спирт (С3H8O, ТУ 2632-015-11291058-95) и толуол (C7H8, ТУ 2631-065-44493179-01). Полученные смеси обрабатывали ультразвуком 15 мин (УЗ ванна Ultrasonic DR-LQ13, мощность 60 Вт). Седиментационную устойчивость оценивали как изменение коэффициента светопропускания (ΔТ, %) суспензий, измеренного на цифровом спектрофотометре PD-303 Apel при длине волны 340 нм для Н2О и толуола, λ=760 нм для ИПС в течение 60 мин. Эксперимент повторяли 3 раза.

Показано, что устойчивость суспензий НЧ напрямую зависит от размера частиц. В водной суспензии для частиц с размером 18…38…100 нм величина ΔТ составляет 1,6±0,7...11,4±1,8...19,3±5,5 % (с уменьшением размера суспензия устойчивее), в толуоле – 18,2±6,7…17,0±4,2…7,6±4,0 % (с увеличением размера увеличивается стабильность суспензий). В суспензиях на основе ИПС для частиц с размером менее 100 нм – устойчивость суспензий не зависит от исходного размера частиц, и ΔТ составляет в среднем 6±1,1%, а частицы 100 нм менее устойчивы (ΔТ=9,6±0,7 %). В целом, очевидно, что при выбранных условиях эксперимента для наночастиц оксида железа для придания седиментационной устойчивости эффективнее брать изопропиловый спирт. Однако, для дальнейших работ с целью равномерного распределения дисперсий наночастиц в углеводородном сырье необходимы дополнительные эксперименты по подбору ПАВ и условий приготовления для приготовления суспензий с высокой агрегативной устойчивостью.

Благодарность научному руководителю Годымчук А.Ю., к.т.н., доценту Томского политехнического университета, Томск, Россия.

Литература

1. Shayan N. N., Mirzayi B. Adsorption and removal of asphaltene using synthesized maghemite and hematite nanoparticles //Energy & Fuels. 2015, № 29(3). p. 1397-1406.

2. Shojaati F. et al. Experimental investigation of the inhibitory behavior of metal oxides nanoparticles on asphaltene precipitation //Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2017, №531. p. 99-110.