Синтез и оптические свойства наночастиц SnO2, допированных Eu3+

Колоколов Д.С., Колесников И.Е.

Студент

Санкт-Петербургский государственный университет,

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: kolokolov.d@gmail.com

Уникальные оптические свойства и высокая эффективность люминесценции материалов, допированных редкоземельными элементами, открыли новые возможности для их различного практического применения, например, в источниках света, лазерах, устройствах отображения и связи, трансформаторах энергии, датчиках и т. д. Демонстрируемые данными материалами оптические свойства обусловлены энергетическими переходами в частично заполненной электронной оболочке трехвалентных ионов редкоземельных элементов. Среди всех трехвалентных ионов РЗЭ особый интерес представляет европий (Eu3+) из-за его красной фотолюминесценции на длине волны фотона приблизительно 620 нм. В качестве матрицы в основном используют различного рода шпинели, однако их основным недостатком является достаточно низкий предел допирования. В связи с этим, поиски иных матриц для редкоземельных элементов продолжаются.

Целью данной работы является изучение оптических характеристик допированных европием наночастиц диоксида олова различной формы. В задачи работы входили: разработка метода получения таких частиц, а также изучение влияния морфологических параметров на оптические свойства образцов. SnO2 является широкозонным (3.6 эВ) полупроводником с толерантной к замещениям структурой типа рутила. Концентрация европия в наночастицах сферической (метод осаждения) и кубической (гидротермальный метод) формы варьировалась от 1 до 50 мол.%. Структуру и состав полученных продуктов определяли с помощью РФА, РФЭС, Рамановской спектроскопии, ПЭМ, БЭТ.

Для обеих серий образцов зафиксировано незначительное увеличение размеров частиц (до 4 нм в случае сферы и 9 нм в случае куба) и кристаллитов с ростом концентрации европия. По данным РФЭС степени окисления составляют +3 для европия и +4 для олова, изменений не выявлено. По данным ПЭМ полученные образцы монодисперсны и демонстрируют узкое распределение частиц по размерам.

Ширина запрещенной зоны уменьшается при допировании и составляет 3.4 эВ, зависимости от концентрации допанта не выявлено. Показано, что для обеих серий образцов интенсивность люминесценции ожидаемо возрастает с увеличением концентрации допанта, гашение люминесценции не наблюдается. Отметим, что нами зафиксировано увеличение интенсивности люминесценции, а также времени жизни возбужденного состояния европия при переходе от сферических наночастиц к кубическим.

Полученные данные указывают на перспективность применения наночастиц диоксида олова различной формы в качестве матрицы для редкоземельных элементов.

Исследования были проведены на базе ресурсных центров «Методы анализа состава вещества», «Рентгенодифракционные методы исследования», «Оптические и лазерные методы исследования», «Физические методы исследования поверхности» Научного парка СПбГУ.