Гидротермальный синтез и исследование наностержней LaPO4

Еникеева М.О.1,2

Студент

1Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет),

факультет химии веществ и материалов, Санкт-Петербург, Россия

2Физико-технический Институт имени А.Ф. Иоффе РАН,

лаборатория новых неорганических материалов, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: odin2tri45678@gmail.com

Ортофосфат лантана LaPO4 выделяется из семейства ортофосфатов других редкоземельных элементов широким спектром применения в различных областях. Он обладает такими свойствами, как химическая стабильность, высокая температура плавления, оптическая излучательная способность, и часто используется в качестве матрицы для приготовления люминофоров, для хранения радиоактивных отходов [1-3]. Керамика на основе LaPO4, в том числе, композиционная, используется для получения высокотемпературных материалов и покрытий. Синтез в гидротермальных (ГТ) условиях широко используется для получения наночастиц, т.к. позволяет получать частицы с определенным размером и морфологией. Целью работы являлось изучение механизма роста наночастиц LaPO4 при их синтезе в гидротермальных условиях, влияние условий синтеза на фазовый состав и морфологию частиц ортофосфата лантана.

В качестве исходных компонентов использовались La(NO3)3∙6H2O (хч) и NH4H2PO4 (хч). Синтез в ГТ условиях осуществлялся при температуре 210ºС. Время изотермической выдержки в ГТ условиях изменялось от τ = 0,5 до 4 ч через 0,5 часа. Синтез проходил при pH1. Промытые образцы просушивались при 80ºС. Также был получен образец путем осаждения без гидротермальной обработки (τ = 0).

Согласно данным рентгенофазового анализа образцы после осаждения представляли собой фазу рабдофана с размером кристаллитов около 10 нм. В гидротермальных условиях с увеличением времени изотермической выдержки до τ = 3 ч средний размер кристаллитов достигал 20 нм, а далее уменьшался до 17 нм, что может быть связано с удалением некоторого количества воды из решетки рабдофана при переходе в фазу монацита. По данным РФА образование фазы монацита начиналось при τ = 3,5 ч. Морфология полученных образцов исследовалась методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии. По данным ПЭМ образцы представляют собой наностержни толщиной 3-5 нм, на микрофотографиях наблюдалось ориентированное сращивание наностержней с увеличением толщины до 20-30 нм. По данным СЭМ длина сросшихся пучков наностержней составляла от 2 до 5 мкм.

РФА и СЭМ выполнены на оборудовании Инжинирингового центра СПбГТИ(ТУ). Исследования на ПЭМ выполнены с использованием оборудования федерального ЦКП «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях» ФТИ им. А.Ф.Иоффе.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-12119.

Литература

- Xingjia G., Jie Y., Xuehui L., Hongyan W., Lizhi Z., Liping X., Aijun H. LaPO4:Eu fluorescent nanorods, synthesis, characterization and spectroscopic studies on interaction with human serum albumin // Spect. Acr. Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2018. V. 198. P. 248-256.

- Кенес К.М., Проскурина О.В., Данилович Д.П., Алдабергенов М.К., Гусаров В.В. Получение и свойства нанокристаллических материалов на основе LaPO4 // Журнал прикладной химии. 2017. Т. 90. Вып. 7. С.833-840.

- Kenges K., Aldabergenov M., Proskurina O., Gusarov V. Hydrothermal synthesis of monostructured LaPO4: morphology and structure // Chemical Bulletin of Kazakh National University. 2018.  N. 3. P. 12-19.