Разработка методики флуоресцентного поляризационного анализа на основе углеродных квантовых точек для определения ионов тяжелых металлов в водных средах

Якушева А.С.

Студент

Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”

кафедра функциональных наносистем и высокотемпературных материалов,

Москва, Россия

E-mail: nastyayakusheva@mail.ru

В настоящее время предъявляются все более жесткие требования к качественным и количественным методикам определения токсичных химических элементов и соединений. Метод должен быть быстрым, точным и универсальным. Снижение стоимости за счет использования более простого оборудования, возможность проведения измерений по месту забора проб, а не в лабораторных условиях, требуют повышения производительности метода при снижении времени измерения. Сложность методик обусловлена наличием большого числа промежуточных стадий, начиная с пробоподготовки и закачивая анализом полученных данных.

По результатам работы была создана экспресс-методика определения ряда ионов тяжелых металлов (Cu, Hg, Pb, Fe), основанная на использовании углеродных квантовых точек. До сегодняшнего дня активно исследовалось применение квантовых точек на основе цинка, селена, теллура с целью определения химических соединении в водных средах. Представленные классы веществ обладают рядом недостатков, такими как высокая стоимость прекурсоров для синтеза, гидрофобность, токсичность для живых организмов [1].

Углеродные квантовые точки (УКТ) являются наночастицами с характерными размерами в диапазоне от 1 до 10 нм. Широкий спектр прекурсоров для получения квантовых точек, простота синтеза, экологичность, делают данный материал весьма перспективным для экологических применений [2].

Для получения углеродных частиц с специфичными по отношению к ионам металлов свойствами была разработана двухстадийная методика синтеза углеродных квантовых точек в микроволновом реакторе. На первом этапе УКТ были получены путем спекания лимонной кислоты и фосфата аммония в течении 1 минуты. На втором этапе к полученному прекусору добавляли различные органические соединения для модификации поверхности наночастиц.

Используемый в работе метод определения концентрации ионов металла в растворе основан на флуоресцентном поляризационном анализе (Fluorescence polarization assay, FPA). Измерения поляризации флуоресценции УКТ в пробах воды проводилось с использованием портативного прибора − SENTRY-100. Для металлов Cu, Hg, Pb, Fe были получены зависимости поляризации флуоресценции от концентрации, которая оказалась ниже предельно допустимых значений (ПДК) для каждого из металлов. Методика была успешно опробована на образцах пластовых вод нефтяных скважин, а также проб воды водохранилищ из разных регионов страны.

Литература

- Hardman R. A toxicologic review of quantum dots: toxicity depends on physicochemical and environmental factors // Environmental Health Perspectives. 2006, №114. p. 925−938.

- Yongqiang D., Jianhua C., Yuwu C. Carbon based dots and their luminescent properties and analytical applications // Carbon nanoparticles and nanostructures. 2016.