СИНТЕЗ МЕЗОПОРИСТОГО СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ ТЭОС И TiO2

Узоков Жавлон Рустамбоевич

Докторант (PhD)

Самаркандский государственный университет,

химический факультет, Самарканд, Узбекистан.

E-mail: u.javlon03@gmail.com

Успех жидкостной хроматографии во многом зависит от пористости используемого сорбента. В связи с этим синтез мезопористых сорбентов на основе тетраэтоксисилана (ТЭОС) и оксидов d-элементов представляет практический интерес и является актуальной.

Цель работы является синтез мезопорстого сорбента на основе ТЭОС и TiO2.

Синтез сорбента осуществляли “Золь-Гель”  технологией с использованием ТЭОС и TiO2 в качестве исходного сырья. Определены константа скорости - k и энергия активации - ∆Еа образования геля по методу их линейной трансформации времени. Энергия активации реакции определена построением графика зависимости времени образования гели от обратной температуры lnt0-1=f(1/T).

Получение сорбент исследовали порошковой дифрактометрией, дифрактограмма которого привединана на рисунке 1.

Рис.1. Дифрактограмма синтезированного сорбента

Расшифровка дифрактограммы показала, что состав сорбента состоит из SiO2 и TiO2.

Сканирующая электронная микроскопия текстур сорбента, приведенный на рис.2 подверждает его мезопористости, образование наночастиц с однородной частицой.

Рис.2. Изображение поверхности сорбента

Определены удельный объем и средний диаметр поры образцов наносорбентов, полученных по  золь-гель тихнологии.  В соответствии с этим средний диаметр мезопор образцов наносорбентов составляет d=76,082.08 нм и удельный объем мезопористого сорбента V=0,00680.0012 см3/г.

Работы выполнена при поддержки гранта ОТ-Ф7-83.

Научный руководитель – д.х.н., проф. Мухамадиев Н.К.