Изучение гидрогелей на основе акрилатных производных полиэтиленгликоля

Преображенский И.И.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: preo.ilya@yandex.ru

Современные биокерамические материалы на основе фосфатов кальция имеют недостаток, связанный с низкой эластичностью, из-за чего требуется доступ ко всему дефекту во время операции. Перспективным направлением является создание материалов с вязкоупругими механическими свойствами, которые были бы способны к большим обратимым деформациям. В качестве таких материалов возможно применение гидрогелей на основе производных полиэтиленгликоля, функции которых можно разнообразить введением неорганической составляющей.

Целью данной работы явилась получение гидрогелей на основе моноакрилата и диакрилата полиэтиленгликоля для использования в качестве биоматериалов для костной пластики. В ходе работы были поставлены следующие задачи: подбор водорастворимых фотоинициаторов и оценка растворимости фотоинициатора Irgacure819 в мономерах, а именно в моноакрилате полиэтиленгликоля PEGMA-350 и в диакрилате полиэтиленгликоля PEGDA-575, и в воде; получение гидрогелей методом фотополимеризации; исследование набухания мономеров PEGMA-350 и PEGDA-575 с фотоинициатором Irgacure819; синтез октакальциевого фосфата для наполнения гидрогелей; оценка набухания гидрогелей при наполнении их октакальциевым фосфатом.

Гидрогели получали при помощи фотополимеризации в УФ-лампе. Для измерения набухания использовался гравиметрический метод: после фотополимеризации гидрогели высушивались; помещались в среду набухания, а именно в дистиллированную воду; далее измерялись масса и геометрические размеры образцов через определенные промежутки времени. Октакальциевый фосфат синтезировался из брушита в буферном растворе уксусной кислоты и ацетата натрия. Для подтверждения состава октакальциевого фосфата использовался рентгеноструктурный анализ и сканирующая электронная микроскопия.

В ходе работы была оценена растворимость фотоинициатора Irgacure819 в мономерах PEGMA-350 и PEGDA-575 и в воде, были получены методом фотополимеризации образцы гидрогелей на основе производных ПЭГ, а именно моноакрилата и диакрилата; проведена оценка набухания полученных гидрогелей; проведен синтез октакальциевого фосфата; произведено наполнение гидрогелей октакальциевым фосфатом.

По результатам работы были установлено, что степень набухания, равновесное содержание воды и относительное удлинение имеют наибольшее значения у образцов гелей без содержания воды в исходном составе и при меньшем содержании фотоинициатора, что связано с образованием более жесткой полимерной сетки. У образцов гелей на основе диакрилата наблюдается меньше набухание, чем у образцов на основе моноакрилата, что связано с более сильной сшивкой между молекулами. Было произведено наполнение полученных гелей октакальциевым фосфатом для увеличения прочности и измерены степень их набухания.