Исследование сварных соединений высокоазотистой аустенитной стали, полученных ручной дуговой сваркой

Костина В.С.

Сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова

Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: vskostina@yandex.ru

Стали, с высоким содержанием азота в равновесном состоянии (>0,4% N), характеризуются высокой прочностью, пластичностью, вязкостью, коррозионно- и износостойкостью. Однако существует ряд проблем при сварке таких сталей, например, уход азота и других легирующих элементов из металла в зоне жидкой ванны, возможность возникновения горячих трещин и сварочных деформаций. Поэтому для каждой марки стали такого класса необходим тщательный подбор способов и режимов сварки. Основываясь на литературные данные и уже проведенные эксперименты, для самого распространенного способа сварки – ручной дуговой – были разработаны технологические особенности сварки высокоазотистой стали аустенитного класса.

Цель исследований – оценка качества сварных соединений (СС), изготовленных ручной дуговой сваркой из горячекатаного листового проката стали 04Х20Н6Г11М2АФБ (~0,5%N) [1], толщиной 10 и 45 мм, с применением сварочного электрода марки ЭА-868/20 (10Х19Н23Г2М5ФАТ) [2] по следующим режимам сварки: сила сварочного тока Iсв = 110-140 А; напряжение дуги Uд= 24-28В; разделка кромок под сварку – х образная.

По данным рентгенографического контроля, получены качественные СС, без пор и трещин.

СС проката толщиной 10 мм характеризуется отсутствием ярко выраженной зоны термического влияния (ЗТВ) сварного шва в виде зоны рекристаллизованных зерен. Непосредственно к линии сплавления (ЛС) примыкает зона относительно мелких зерен (10-40 мкм). У СС проката 45 мм наблюдается ЗТВ, размером 200-500 мкм.

СС проката 10 и 45 мм имеют высокую ударную вязкость и прочность, в т.ч. за счет выделения частиц нитридов MeN, являющихся препятствием для движения дислокаций.

Твердость металла СС максимальна на ЛС и в ЗТВ, при растяжении шейка формируется от ЛС к сварному шву (СШ), разрушение происходит по металлу СШ.

В СС отмечено присутствие частиц χ-фазы субмикронного и микронного размера, предположительно выделяющиеся на поверхности частиц неметаллических включений и способствующие зарождению и развитию микротрещин при приложении нагрузки.

Литература

- Высокопрочная немагнитная коррозионно-стойкая свариваемая сталь. Патент РФ № 2 205 889, опубликован 10.06.2003 г., Бюл. №, Банных О.А., Блинов В.М., Костина М.В., Лякишев Н.П., Ригина Л.Г., Горынин И.В.; Рыбин В.В.; Малышевский В.А.; Калинин Г.Ю.; Ямпольский В.Д.; Буцкий Е.В.; Римкевич В.С.; Сидорина Т.Н.

- Электрод марки ЭА-868/20 для сварки высокопрочных сталей перлитного и аустенитного класса. Патент РФ №2268128, опубликован 20.01.2006, Бишоков Р.В., Аввакумов Ю.В., Малышевский В. А., Баранов А.В., Барышников А.П. и др.