Искровое плазменное спекание нанодисперсного карбида кремния

Насырбаев А., Погорелова С.О.

Студент

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Инженерная школа энергетики, Томск, Россия

E–mail: arn1@tpu.ru

В последнее десятилетие в промышленности возрос спрос на материалы с высокими механическими характеристиками. Карбид кремния, обладая высокой твердостью и изностойкостью, а также высокими рабочими температурами, широко применяется в производстве керамических изделий для различных сфер промышленности [1]. В целях повышения механических характеристик керамики используются различные методы, один из которых применение ультра и нанодисперсных частиц [2]. В настоящей работе получение керамических материалов осуществляется методом искрового плазменного спекания порошкообразных продуктов, основными преимуществами которого являются высокая скорость спекания и, как следствие, возможность получения субмикронной и наноразмерной керамики. В работе использовалась установка SPS 10-4 Thermal Technology со следующими параметрами спекания: T=1750 ˚C, p=60 МПа, скорость нагрева 100 ˚C /мин, время выдержки 10 мин. Окружающая среда – вакуум. В работе проведено исследование влияния размеров частиц порошка, также исследовано влияние спекающих добавок.

В работе использовались коммерческий порошок карбида кремния (F-120), а также порошок, полученный плазмодинамическим методом [3]. В качестве спекающих добавок применялась смесь порошков алюминия, бора и углерода (массовое соотношение: Al(4%)+B(2%)+C(2%)), применение которых способствует улучшению процесса спекания, что приводит к повышению прочностных характеристик [4]. После спекания производились исследования плотности и твердости керамических образцов. Твердость по Виккерсу определялась с использованием твердометра Galileo (ISOSCAN HV2 OD). В таблице представлены результаты по проведенным экспериментам.

| № | Прекурсоры | ρ, г/см3 | ρ, % от теор | Hср, ГПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SiCком | 2,25 | 70,0 | 1,40±0,5 |
| 2 | SiCплазм | 2,63 | 82,4 | 5,71±0,3 |
| 3 | SiCком + добавка | 3,04 | 94,6 | 22,8±0,3 |
| 4 | SiCплазм + добавка | 3,12 | 98,5 | 25,9±0,3 |

Результатом работы является получение керамических образцов из карбида кремния. В ходе исследований рассмотрены возможности увеличения показателей твердости и плотности. Использование наноразмерного порошка карбида кремния, полученного плазмодинамическим синтезом, увеличивает показатели плотности и твердости. Использование спекающих добавок значительно увеличивает характеристики керамических образцов. Образец с наибольшими показателями твердости и плотности был получен при использовании плазмодинамического ультрадисперсного порошка карбида кремния и спекающих субмикронных добавок алюминия, бора и углерода

Литература

- Андриевский Р. А. Наноразмерный карбид кремния: синтез, структура, свойства //Успехи химии. – 2009. – Т. 78. – №. 9. – С. 889-900.

- Гусев, А. И. Ремпель А. А. Нанокристаллические материалы. – М.: Физматлит, 2001. – 224 с.

- Сивков А. А. и др. Прямой плазмодинамический синтез ультрадисперсного карбида кремния //Письма в журнал технической физики. – 2013. – Т. 39. – №. 2. – С. 15-20.

- Cho K.S. Microstructure of Spark Plasma Sintered Silicon Carbide with Al-B-C / K.S. Cho, Z.A. Munir, H.K. Lee // J. Ceram. Process. Res. – 2008. – V. 9(5). –  P. 500-505.