Влияние топологии поверхности твёрдого электролита, модифицированной методом лазерного излучения, на электрохимическую активность катодного материала Pr1.95La0.05CuO4 в реакции восстановления кислорода

Гиппиус А.А.1,2

Студент

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: alexeygippius@yandex.ru

Твёрдооксидные топливные элементы (ТОТЭ) являются перспективными электрохимическими источниками энергии, позволяющими эффективно конвертировать химическую энергию топлива в электрическую, работая экологично и на различном топливе. В настоящее время работы в области усовершенствования данных устройств направлены на снижение интервала рабочих температур до 500-700°С, так как это должно привести к снижению скорости деградации основных компонентов топливного элемента и повышению стабильности его электрохимических характеристик, а также позволит использовать более дешёвые коммутационные материалы на основе нержавеющих сталей.  Однако, понижение температуры приводит к снижению проводимости твердого электролита и замедляет скорость реакции восстановления кислорода. В связи с этим необходима разработка новых материалов для ТОТЭ, адаптированных к условиям средних температур, и модернизация технологии создания топливных ячеек. Целью данной работы являлось исследование влияния морфологии поверхности твердого электролита на электрохимическую активность катодного материала на основе Pr1.95La0.05CuO4 (PLCO).

Электродным материалом в данной работе являлся сложный оксид Pr1.95La0.05CuO4 (PLCO). В качестве твердого электролита использовались твердоэлектролитные мембраны на основе Ce0.9Gd0.1O1,95 (GDC). Обработка поверхности электролита проводилась путём комбинации стадий спекания и лазерной обработки, для которой использовалась система прецизионной лазерной маркировки «МИНИМАРКЕР2 – 20А4» (ООО «Лазерный центр», Россия). Плотность линий, в зависимости от образца, составляла 50 или 10 линий/мм. Полученные образцы были использованы для приготовления симметричных электрохимических ячеек конфигурации электрод/электролит/электрод. Нанесение электродных слоев осуществлялось методом трафаретной печати, для чего была приготовлена электродная паста, состоящая из порошка PLCO и диспергатора FCM VEH-2. Измерение поляризационного сопротивления электрода PLCO проводилось методом импедансной спектроскопии с помощью импедансметра Р-5Х (Electrochemical Instruments, Россия) в диапазоне частот 0.1 – 5*105 Гц с амплитудой сигнала 10 мВ в температурном интервале 500-800 °С на воздухе.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-08-00831).