Выявление влияния легирования цирконием на структуру и механические свойства Ni3Al, полученного SPS-методом

Немолочнов Д.А.

Студент

Новосибирский государственный технический университет, механико-технологический факультет, Новосибирск, Россия

E–mail: drakon13chik@mail.ru

Интерметаллическое соединение Ni3Al (тип L12) хорошо изучено и применяется в качестве основной фазы в суперсплавах. Интерметаллид Ni3Al обладает аномальной зависимостью предела текучести от температуры, высокой усталостной прочностью и пределом ползучести [1]. Guo J. и соавторы [2] впервые подтвердили повышение пластичности поликристаллического Ni3Al за счет добавления циркония. В настоящее время исследователи активно применяют современный способ получения интерметаллидов – электроискровое плазменное спекание (SPS). Использование данного метода позволяет получать материалы на основе алюминидов никеля с плотностью, близкой к теоретическому значению и высоким комплексом свойств [3].

В качестве исходных материалов в работе были использованы монофазный Ni3Al, полученный методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, и порошок циркония. Перед спеканием порошки были механоактивированы в течении трех минут в планетарной шаровой мельнице АГО-2 с центробежным ускорением шаров равным 40 g. Для проведения металлографических исследований образцы были предварительно подготовлены по стандартной технологии. Определение фазового состава образцов проводили на рентгеновском дифрактометре ARL X`TRA. Для проведения испытаний на трехточечный изгиб использовали образцы размерами 3х4х30 мм3. Механические испытания проводили на установке Instron 3369. Измерение микротвердости проводили на установке Wolpert Group 402MVD с нагрузкой на алмазный индентор 0,98 Н (таблица 1).

Таблица 1 – Значения микротвердости Ni3Al с различным содержанием циркония

| Состав порошковой смеси | Микротвердость, HV | Доверительный интервал |
| --- | --- | --- |
| Ni3Al + 0,1 (масс. %) Zr | 690 | ± 10 |
| Ni3Al + 1 (масс. %) Zr | 660 | ± 20 |

Металлографические исследования в режиме светлого поля показали, что структура материалов на основе алюминида никеля имеет преимущественно однородное строение как в продольном, так и в поперечном сечении. Пики циркония на дифрактограммах не были зафиксированы. Это можно объяснить малым содержанием циркония в сплаве. По результатам испытаний на трехточечный изгиб можно сказать, что при увеличении содержания циркония до 1 (масс. %), предел прочности увеличивается с 760 до 930 МПа.

Анализ результатов испытаний свидетельствует о том, что легирование 1 % (масс.) Zr приводит к увеличению прочностных характеристик Ni3Al, полученного SPS-методом.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00436.

Литература

1) Гринберг Б.А., Иванов М.А. Интерметаллиды Ni3Al и TiAl: микроструктура, деформационное поведение. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. – 360 с.

2) Guo J. Effect of zirconium on the strength and ductility of boron-free Ni3Al Alloys / J. Guo, Z. Zheng, W. Wu, C. Sun, Y. Shu // In: Shi C.X. eds. The Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing. – 1993. – P. 805-810.

3) Structure and properties of multilayered composite materials “nickel – nickel aluminide” obtained using SPS method / T. Sameyshcheva, V. Mali, A. Anisimov, M. Korchagin, L. Shevtsova, S. Bysyina // Advanced Materials Research. – 2014. – Vol. 1040. – P. 161-165.