Получение защитно-декоративных покрытий на анодированном алюминии

Лопатик Н.А.

Студент

ИПНК НАН РБ

Химический факультет, Минск, Беларусь

Е-mail: nikolaj.lopatik@gmail.com

Алюминий широко используется во многих отраслях промышленности, строительстве, электронике и т.д. Однако в кислых и щелочных средах, а также в присутствии хлоридов, алюминий подвергается сильной коррозии. Самым распространенным способом защиты алюминия от коррозии является анодирование – электрохимическое формирование оксида алюминия на поверхности металла [1]. Уже в обычных условиях алюминий реагирует с кислородом воздуха, в результате чего на поверхности металла всегда присутствует оксидная пленка. Однако толщина такой пленки – сотые доли микрометра, что недостаточно для эффективной защиты алюминия от коррозии. Анодирование позволяет значительно увеличить толщину оксидной пленки. Для придания более привлекательного декоративного внешнего вида бесцветные анодные покрытия окрашивают в различные цвета [2].

Анодирование алюминия осуществляли в растворе серной кислоты. Электрохимическое окрашивание анодированного алюминия проводили в растворах: Na3VO4 [3]; KMnO4; MnSO4; PbSO4. Уплотнение окрашенного покрытия проводили в кипящей дистиллированной воде. Состав полученных покрытий определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа. Поверхность образцов исследовали методом сканирующей электронной микроскопии. Коррозионную устойчивость образцов оценивали методом импедансной спектроскопии.

Проведены процессы анодирования алюминия, электрохимического окрашивания и уплотнения оксидного покрытия. В ряде случаев получены образцы, окрашенные в цвет золота. Изучен химический состав, микроструктура и коррозионная устойчивость образцов. Установлено, что образцы, окрашенные в цвет золота, содержат соединения марганца или свинца, имеют мелкозернистую структуру и обладают высокой коррозионной устойчивостью.

Литература

- Попова, С. С. Формирование на сплавах алюминия при анодном оксидировании окрашенных оксидных слоев / С. С. Попова, Е. А. Савельева, О. В. Титоренко // «Совершенствование технологии гальванопокрытий». - Киров, 1994. - 66 с.

- Савельева, Е. А. Исследование и отработка технологии цветного анодирования сплавов алюминия / Е. А. Савельева, О. В. Титоренко. - Саратов, 1999. - 16 с.

- Tsangaraki-Kaplanoglou, I. The use of natural dye in the formation of a thin coloured coating on an aluminuim surface. / I. Tsangaraki-Kaplanoglou, R. Moshohoritou // JSDC. - 1989. - Vol. 45 (2) - P. 114-119