Экспериментальное исследование влияния термической обработки на твердость и структуру стали PH1, полученной по технологии SLM

Лещева А.С.

Студент

Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ, физико-математический факультет, Казань, Россия

E-mail: lesheva_aleksandra@mail.ru

Аддитивные технологии являются одними из перспективных технологий на сегодняшний день, которые способны изготавливать сложные модели в результате легких производственных процессов, не занимающих много времени[1]. Технология селективного лазерного плавления (SLM) – одна из широко известных технологий аддитивного производства, с ее помощью можно получать сложные металлические конструкции и детали из различных материалов. Особенностью этой технологии является получаемая структура после выращивания, которая в значительной мере отличается от структуры изделий, полученных традиционными методами.

Цель эксперимента заключалась в исследовании влияния термической обработки на твердость стали, ее структуру и на прочностные свойства изделий, которые будут получаться по технологии селективного лазерного плавления. В качестве исследуемого материала был выбран мелкодисперсный порошок из нержавеющей стали PH1, так как он часто используется для выращивания изделий по технологии SLM, обладает высокой коррозионной стойкостью из-за значительного содержания в его химическом составе хрома.

В ходе эксперимента были выращены образцы из нержавеющей стали PH1, которые впоследствии были подвержены термической обработке. Один из образцов выдерживался в печи в течение 1 часа при температуре 500℃ с последующим охлаждением на воздухе. Другой был подвержен выдержке в печи при той же температуре в течение 3 часов для того, чтобы можно было в полной мере проанализировать структуру и получаемые свойства после такой продолжительной термической обработки.

В результате проделанного эксперимента было установлено, что твердость образца после выдержки в печи в течение 1 часа увеличилась на 30%. Этот режим термической обработки можно назвать оптимальным, так как он позволил не только увеличить значение твердости, но и изменить структуру образца. Структура стала более выраженной, мелкодисперсной, с  направленной ориентацией зёрен относительно друг друга. Таким образом, уменьшается риск возникновения различных дефектов и пор в структуре и оказывается положительное влияние на свойства получаемых изделий.

Термическая обработка в печи в течение 3 часов также увеличила значение твердости образца, но отрицательным образом повлияла на структуру нержавеющей стали. На некоторых участках структуры невозможно было производить исследования и анализ, ввиду ее перегрева.

Литература

- Гибсон Я., Розен Д., Стакер Б. Технологии аддитивного производства. Трёхмерная печать, быстрое прототипирование и прямое цифровое производство. М.: ТЕХНОСФЕРА. 2016. С. 656.