Разработка технологических режимов получения контейнерных материалов с использованием нитрида бора

Подшибякина Е.Ю.

Аспирант

Институт цветных металлов и материаловедения

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

E-mail: podshibyakina.elenka@mail.ru

Монокристаллы германия применяют в волоконной оптике, электронной промышленности, инфракрасной оптике, металлургии и для создания солнечных батарей [1].

В качестве контейнерного материала используется ультрачистый графит. Вместе с тем при использовании графита наблюдается поступление в расплав германия ряда примесей, например, B, Ga, P [2]. Одним из путей решения данной проблемы является применение новых материалов. К их числу  относятся нитрид бора и аморфный оксид кремния, например, в форме плавленого кварца. Лидером среди исследованных материалов является нитрид бора, контактный угол смачивания которого равен 173 ° [3]. Нанесение покрытия из нитрида бора является эффективным и перспективным методом увеличения долговечности тиглей и чистоты кристаллов германия, выращиваемых методом Чохральского.

В работе [4] нами предложен способ изготовления двухслойных кварцевых контейнеров по керамической технологии с использованием метода шликерного литья. Суть его состоит в том, что на внутреннюю поверхность керамического кварцевого контейнера, изготовленного по шликерной технологии,  наносится, также методом шликерного литья, покрытие требуемого состава, которое контактирует при выращивании кристалла с   расплавом германия.

Кварцевые керамические контейнеры изготавливали методом шликерного литья в гипсовую форму. Для формования применяли водный шликер, содержащий 70 мас. % аморфного SiO2. Приготовление шликера осуществлялось по методике одностадийного мокрого помола с использованием плавленого кварца. Для формирования покрытия  на внутреннюю поверхность отливки из плавленого кварца до обжига также методом шликерного литья наносили  покрытие с комбинированным составом, содержащее SiO2 и BN в количестве 75  и 25  масс. %, соответственно. После формования контейнера проводили сушку и обжиг в атмосфере азота при 1200 °С в течение 2 ч.

Установлено, что плотность основы контейнера  из плавленого кварца и материала покрытия составляет 1,95 г/см3, пористость ~ 11,0 %, размер зерен изменяется от 1 до 100 мкм.

Литература

1.	 Подкопаев О.И., Шиманский А.Ф. // Выращивание монокристаллов германия с низким содержанием дислокаций и примесей: монография / Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2013. – 104 с.

- Wetting angle and surface tension of germanium melts on different substrate materials / N. Kaiser, A. Cröll, F. R. Szofran et al.// Journal of Crystal Growth. – 2001. – Vol. 231. – P. 448–457

- Boron Nitride Coated Ceramic Crucible With a Hole in the Bottom—a New Device Replacing Expensive Crucibles for the Preparation of Fusion Bead Samples for X-ray Fluorescence Analysis// Johan Malmqvist  and Ragnar Tegman// Analytical Communications. –1997.–  Vol. 34.P. 343–350

- Пат. 2333900 Российская Федерация, МПК C 04 B 35/14. Способ получения кварцевых тиглей / Шиманский А.Ф. (RU), Пивинский Ю.Е. (RU), Савченко Н.С. (RU), Подкопаев О.И. (RU); № 2006142548/03; заявл. 30.11.06; опубл. 20.09.08, Бюл. № 26