Электроискровое спекание тройных фосфатов кальция и щелочных металлов Ca3-x(KyNa1-y)2x(PO4)2

Милькин П.А.1, Орлов Н.К.1, Евдокимов П.В.1, Путляев В.И.1,2

Студент

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет Наук о Материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: p.a.milkin@gmail.com

Неотъемлемой частью современного материаловедения является разработка биоматериалов, в том числе и создание керамических материалов для лечения дефектов костной ткани. Имплантаты из такой керамики должны обладать достаточной механической прочностью, а также способствовать росту новой кости (проявлять остеоиндуктивные свойства), выделяя необходимые неорганические компоненты. Перспективной в этом плане является керамика с повышенным уровнем резорбции за счёт уменьшения энергии кристаллической решётки из тройных фосфатов кальция, калия и натрия Ca3-x(KyNa1-y)2x(PO4)2. Высокие прочностные характеристики керамики на основе фосфатов кальция и щелочных металлов (натрия и калия) позволят успешно проводить необходимые манипуляции, необходимые при имплантации (обтачивание, крепление и т.д.) даже образцов сложной формы и обладающих малой плотностью из-за большого процента остекондуктивных макропор и каналов. Методы обычного изотермического или многостадийного спекания не позволяют получать плотную керамику из таких тройных фосфатов, что является причиной падения прочности материала. Поэтому логичным шагом для понимания механизма уплотнения в тройных фосфатах кальция и щелочных металлов является изучение процессов спекания в методах, позволяющие получить керамику с относительной плотностью близкой к 100%. В качестве такого метода нами был выбран метод электроискрового спекания.

Целью данной работы является разработка керамических материалов для остеопластики, обладающих большей резорбируемостью по сравнению с ГА и β-ТКФ, на основе фосфатов кальция и щелочных металлов тройной системы Сa3(PO4)2 − CaNaPO4 – CaKPO4

В работе были изучены процессы спекания тройного фосфата кальция, калия и натрия CaK0,6Na0,4PO4 при обычном изотермическом и многостадийном спекании, а также получены керамические образцы методом SPS при различных условиях, проанализирована микроструктура полученной керамики и оценена плотность и потенциальная прочность. Кроме того, полученные для керамических материалов данные были сравнены с результатами, полученными в ходе реакционного спекания двойных фосфатов кальция и щелочного металла CaKPO4 и CaNaPO4 (ренанитов).

Эксперименты по реакционному спеканию выполнены при поддержке гранта РФФИ №18-33-00974.