Влияние макронапряжений и текстурной неоднородности в трубах магистральных газопроводов на развитие в них коррозионных трещин

Минушкин Р.А., Крымская О.А., Морозов Н.С.

Инженер, выпускник

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Институт ядерной физики и технологий, Москва, Россия

E–mail: minushkinroman@yandex.ru

Проблема коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) особенно актуальна в странах, обладающих протяженной системой труб магистральных газопроводов (МГ) высокого давления. Известно, что КРН обусловлено совместным действием трех факторов: наличием коррозионно-активной среды, локальных растягивающих напряжений и склонностью материала к КРН [1, 4]. Однако на сегодняшний день слабо исследована связь между склонностью трубных сталей к КРН с текстурными и структурными характеристиками металла, а также с их неоднородностью по толщине стенки трубы. Не исследована роль остаточных макронапряжении, возникших при изготовлении труб, на распространение КРН трещин. Не рассматриваются механизмы возможного влияния кристаллографической ориентации зерен на процессы зарождения, роста и стабилизации трещин в трубах МГ [3].

Очевидно, что движущей силой для распространения КРН трещин являются остаточные технологические макронапряжения. Проведено их рентгеновское измерение по толщине стенки трубы. По совокупности полученных данных рассчитан коэффициент ослабления остаточных макронапряжений с удалением от внешней поверхности трубы, согласно которому КРН трещины должны останавливаться при достижении слоя, отстоящего от внешней поверхности трубы на 20% от толщины ее стенки.

Проведены рентгеновские исследования кристаллографической текстуры участков труб из стали класса прочности Х70 с различными степенями поврежденности коррозионными трещинами [2]. Показано, что участки труб, не поврежденных КРН трещинами, характеризуются значительной послойной текстурной неоднородностью, тогда как в трубах со слабой текстурной неоднородностью количество коррозионных дефектов велико. Это означает, что коррозионные трещины, проходя через стенку трубы, тормозятся на границах между слоями с разными текстурами. Выявлена взаимосвязь между глубиной обнаруженных трещин и толщиной внешнего слоя с резко отличающимися параметрами текстуры: резкое изменение текстурных характеристик происходит при удалении от внешней поверхности трубы на 15% от толщины ее стенки, что согласуется с преобладающей глубиной трещин [1].

Таким образом, толщина слоя торможения КРН-трещин определяется совместным действием двух факторов: ослаблением тангенциальных остаточных макронапряжений по мере удаления рассматриваемого слоя от внешней поверхности трубы и наличием в пределах этого слоя послойной текстурной неоднородности.

Литература

1. Арабей А.Б., Мелёхин О.Н., Ряховских И.В., Богданов Р.И., Абросимов П.В., Штайнер М., Маревски У. Исследование возможности длительной эксплуатации труб с незначительными стресс-коррозионными повреждениями // Вести газовой науки. 2016. №3 (27). С. 4-11.

2. Исаенкова М.Г., Перлович Ю.А. Закономерности развития кристаллографической текстуры и субструктурной неоднородности в циркониевых сплавах при деформации и термообработке. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 528 с.

3. Крымская О.А., Перлович Ю.А., Исаенкова М.Г., Морозов Н.С. Связь послойной неоднородности текстуры и предрасположенности к коррозионному растрескиванию под напряжением применительно к трубам магистральных газопроводов. // Вести газовой науки. 2016. №3(27). C. 23-29.

4. Cheng Y.F. Stress corrosion of pipeline. Hoboken: John Wiley & Sons Publishing, 2013. 257 p.