Фоторазогрев водных суспензий наночастиц кремния для биомедицинских применений.

Белов В.С., Кошелева А.В.

Студент 2 курса магистратуры

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

Инженерно-физический факультет биомедицины, Москва, Россия

E–mail: Vladimir.belov97@list.ru

На сегодняшний день, подходы к лечению онкологический заболеваний, такие как, инвазивное хирургическое вмешательство, химиотерапия, брахитеапия, применение низкоэнергетических пучков, не всегда дают приемлемые результаты для некоторых онкологических новообразований. Весомое количество диагностированных онкологических новообразований (около 40%) не поддаются резекции, для их лечения применяются, обычно наносящие весомый вред, как окружающим опухоль здоровым тканям, так и всему организму. Наночастицы не попадают в большую часть тканей: они не могут выйти за пределы стенок здоровых сосудов. Однако у опухолевых тканей повышенная проницаемость сосудов, и наночастицы могут в них проникнуть, что доказал японский фармаколог Хироши Маэла в 1980-х. Следовательно применение наночастиц в диагностике и терапии онкологических заболеваний являются очень перспективными, потому как могут обеспечить улучшение качества жизни пациента, не вызывая сильных негативных эффектов. [1]. При этом НЧ не должны быть токсичными для организма. Поэтому в нашей работе рассматриваются НЧ на основе кремния (Si), которые являются не только низкотоксичными, но и биоразлагаемыми [2]. Одним из способов применения НЧ для терапии злокачественных новообразований является фотогипертемия. Данный метод основан на локальном повышении температуры при поглощении фотонов света наночастицаими.

В представленной работе проводилось моделирование in vitro процессов фотогипертермии при поглощении лазерного излучения длинной 351 нм, 980 нм коллоидами кремниевых наночастиц со средними размерами 15 нм, концентрации 0,25 г/л. Были проведены эксперименты по нагреву при непрерывном и импульсном (частота следования 3 КГц) возбуждении коллоидов наночастиц, контроль температур проводился с помощью телевизора FLIR C3. Обнаружено что при импульсном возбуждении возникает нестационарного периодического нагрева с частотой в десятки раз превышающий частоту следования возбуждающих импульсов.

Данный эффект можно объяснить периодическим парообразованием, что может быть и рассеянием излучения парами воды, такое образование пара свидетельствует о локальном достижении высоких температур, что применимо для повышения эффективности локальной фотогипертермии.

Литература

1. Мешалкина П.Ю, П. Богатова Н.П. Перспективы и проблемы использования неорганических наночастиц в онкологии// Журнал Сиб. Фед. Ун.- 2008 .-С. 248-263.

2. Kabashin A.V., Timoshenko V.Yu. What theranostic applications could ultrapure laser-synthesized Si nanoparticles have in cancer? Nanomedicine – 2016, 11 (17), 2247-2250.

3.  Oleshchenko V. A. et al. Localized infrared radiation-induced hyperthermia sensitized by laser-ablated silicon nanoparticles for phototherapy applications //Applied Surface Science. – 2020. – С. 145661.

4.   Zavestovskaya I., Kabashin A., Petriev V. ADVANCED TECHNOLOGIES OF NUCLEAR NANO-MEDICINE AND RADIOTHERAPY //Physics, Engineering and Technologies for Biomedicine. The 4th International Sym. – 2019. – Т. 9. – №. 1. – С. 53.

5.  Alykova, A. F., et al. "Effect of long-wavelength coherent radiation on a biological object (unicellular organism Paramecium Caudatum) in presence of silicon nanoparticles." Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1189. No. 1. IOP Publishing, 2019.