Условия возникновения фрактальных структур на поверхности нержавеющей стали.

Бурцев А.А.

# Научный сотрудник

ИПЛИТ РАН — филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
E–mail: murrkiss2009@yandex.ru

Модификация поверхности лазерным излучением имеет большое значение как для фундаментальных задач, так и для инженерных приложений. В первом случае широкие перспективы открывают возможности управления морфологией образующихся кластеров, что позволяет получать новые материалы с ранее неизвестными свойствами. Во втором – контролировать качество изделий во время лазерной обработки [1]. При определенных условиях наблюдается образование фрактальных кристаллов в поверхностном слое [2, 3]. Большой интерес вызывает то, что при различных режимах воздействия (длительность и энергия в импульсе) кристаллы различаются по взаиморасположению и по форме (дендриты, соответствующие форме стохастического фрактала, и кристаллы игольчатой формы, так называемые сферолиты). Проведенный энергодисперсионный рентгеновский анализ химического состава поверхности после воздействия позволяет сделать вывод о формировании поверхностных кристаллов после термоокислительной абляции тонких оксидных пленок [4].

В данной работе проведены исследования процессов самоорганизации при кристаллизации и анализ кристаллических структур, полученных при воздействии импульсного лазера с длиной волны λ=1,06 мкм с различными параметрами (энергия импульса Ep менялась в диапазоне 8 – 16 Дж, длительность импульса τ менялась в диапазоне 8 – 16 мс, диаметр пятна D менялся в диапазоне 0,8 – 1,6 мм). С помощью математического моделирования рассмотрены и проанализированы воздействие лазерного излучения на поверхность стали, а также рост, структура и размеры кристаллов. Из расчетных оценок получен диапазон значений толщины слоя расплава, при котором наблюдается устойчивый рост и распределение фрактальных кристаллов по области воздействия.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН и при поддержке грантов РФФИ №18-07-00943 и №18-29-20086.

Литература

- Харанжевский Е.В., Кривилёв М.Д., Галенко П.К. Физика лазеров, лазерные технологии и методы математического моделирования лазерного воздействия на вещество. Ижевск: Изд-во “Удмуртский университет”, 2011. 187 с.

- Антонов Д.Н., Бурцев А.А., Бутковский О.Я. “Распределение дендритов, получаемых на поверхности стали в результате воздействия лазерного излучения” // ЖТФ. – 2016. – V. 86. – №. 1. – C. 111-115.

- Бурцев А.А., Бутковский О.Я. “Описание роста фрактальных кристаллов на поверхности нержавеющей стали методом клеточных автоматов” // Межвузовский сборник «Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов» // – Тверь: Изд-во Тверского гос.ун-та. - 2018. – c.187-195.

- Волков А.В., Казанский Н.Л., Моисеев О.Ю., Полетаев С.Д.  “Термоокислительная деструкция пленок молибдена при лазерной абляции” // ЖТФ. – 2015. – V. 85. – №. 2. – C. 107-111.