Апконверсионная люминесценция и широкополосное «белое» излучение в наночастицах ZrO2-Er2O3 и CaF2-ErF3

Юрлов И.А.,1 Рябочкина П.А.,1 Хрущалина С.А.,1 Кяшкин В.М.,1 Егорышева А.В.,2 Веселово В.О.,2 Белова О.В.2,3

Аспирант, 3 года подготовки

1Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева,

Саранск, Россия

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН,

Москва, Россия

3Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Москва, Россия

E-mail: ivanuyrlov@mail.ru

В научных публикациях [1-4] сообщается, что в наноразмерных диэлектрических частицах, легированных редкоземельными (РЗ) ионами, при возбуждении лазерным излучением с высокой плотностью мощности в полосы поглощения этих ионов наряду с люминесценцией возникает широкополосное «белое» излучение. В работе [3] нами был предложен возможный механизм возникновения данного излучения, связанный с появлением электронов в зоне проводимости, вследствие нелинейных процессов взаимодействия между РЗ ионами, возбужденными на высокие энергетические уровни, и взаимодействием с дефектами структуры наночастиц. При исследовании широкополосного «белого» излучения в наночастицах Y(1-x)ErxPO4 и Y(1-x)ErxVO4 (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1), нами показано, что условия его возникновения и характеристики зависят от концентрации ионов Er3+, ширины запрещённой зоны диэлектрических кристаллов и размера частиц [4].

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что в настоящее время широкополосное «белое» излучение выявлено и исследовалось в оксидных наночастицах [1-4] и практически отсутствуют результаты его наблюдения во фторидных системах. В соответствии с этим, целью настоящей работы являлось исследование особенностей возникновения и сравнительный анализ свойств указанного излучения в оксидных ZrO2-Xmol.%Er2O3 (x = 0.05, 0.1, 0.15, 0.25) и фторидных Ca1-xErxF2 (x = 0.05, 0.1, 0.15, 0.25) наночастицах со структурой флюорита.

Концентрационные ряды наночастиц Ca1-xErxF2 и ZrO2-Xmol.%Er2O3 (x = 0.05, 0.1, 0.15, 0.25) были синтезированы методом соосаждения. После синтеза порошки были отожжены в воздушной атмосфере. Наночастицы Ca1-xErxF2 отжигались при температуре 650◦C в течение трех часов. Отжиг частиц ZrO2-Xmol.%Er2O3 осуществлялся в три этапа: на первом этапе отжиг осуществлялся при 200◦C в течении двадцати четырех часов, далее при Т = 650◦C в течении шести часов, на финальном этапе температура отжига составляла 1200◦C, а его длительность - шесть часов. Методом рентгенофазового анализа установлено, что наночастицы концентрационных рядов Ca1-xErxF2 и ZrO2-Xmol.%Er2O3 (x = 0.05, 0.1, 0.15, 0.25) являются однофазными и соответствуют структурному типу флюорита (класс симметрии Fm3m). Данные, полученные методом сканирующей электронной микроскопии, свидетельствуют о том, что размеры синтезированных частиц Ca1-xErxF2 составляют 150-250 нм, а средние размеры частиц ZrO2-Xmol.%Er2O3 соответствуют диапазону 100-200 нм.

При возбуждении непрерывным лазерным излучением с λ = 1550 нм и плотностью мощности ниже 1.93 кВт/см2 для образцов Ca1-xErxF2 (x = 0.01-0.25) наблюдалась апконверсионная люминесценция ионов Er3+, обусловленная переходами с возбужденных уровней 2H11/2, 4S3/2, 4F9/2, 4I9/2 на основное состояние 4I15/2. При повышении плотности мощности до 1.93 кВт/см2 для образца Ca0.75Er0.25F2 на фоне апконверсионной люминесценции ионов Er3+ наблюдалось широкополосное «белое» излучение, при этом его относительная интенсивность была ниже интенсивности полосы люминесценции, соответствующей переходу 4F9/2→4I15/2 ионов Er3+.

Исследование спектрально-люминесцентных характеристик соединений ZrO2-Xmol.%Er2O3 показало, что апконверсионная люминесценция ионов Er3+ наблюдается в образцах, содержащих 5-25 mol% Er3+, при плотности мощности возбуждающего излучения ниже 0.35 кВт/см2. Интенсивное широкополосное «белое» излучение в частицах, содержащих 5 и 10 mol% Er3+, наблюдается при плотности мощности возбуждающего излучения от 1.4 кВт/см2, в то время как в образцах с 15 и 25 mol% Er3+ указанное излучение наблюдается при меньшей плотности мощности, равной 0.89 кВт/см2.

О тепловой природе широкополосного «белого» излучения в наноразмерных частицах Ca0.75Er0.25F2 и ZrO2-Xmol.%Er2O3 (x = 0.05-0.25) свидетельствует тот факт, что его форма аналогична форме контура вольфрамовой лампы накаливания ТРШ-2850 (рис. 1). Значения цветовой температуры, определенные из спектров широкополосного «белого» излучения согласно методике, описанной в работе [5], составили 1778 К для Ca0.75Er0.25F2 и 2770 К для ZrO2-Xmol.%Er2O3, соответственно.

Рисунок 1- Спектры излучения образцов ZrO2-25mol.%Er2O3 и Ca0.75Er0.25F2 при возбуждении лазерным излучением с λ = 1550 нм и плотностью мощности 1.93 кВт/см2, и спектр вольфрамовой лампы ТРШ-2850 (для наглядности спектры представлены без учета калибровки на спектральную чувствительность установки).

Выявленный нами факт того, что в частицах ZrO2-Xmol.%Er2O3 широкополосное «белое» излучение появляется при значительно меньших значениях плотности мощности лазерного излучения и меньшей концентрации ионов Er3+ по сравнению с наночастицами Ca0.75Er0.25F2. может быть обусловлен меньшей шириной запрещённой зоны для ZrO2-Xmol.%Er2O3 (5 эВ) по сравнению с Ca0.75Er0.25F2 (12 эВ), а также наличием значительного количества дефектов в ZrO2-Xmol.%Er2O3, обусловленных существованием в них кислородных вакансий, возникающих при гетеровалентном замещении ионов Zr4+ ионами Y3+ и Er3+.

Работы выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-32-90135.

Литература

- Redmond S.M., Rand S.C., Oliveira S.L. Bistable emission of a black-body radiator // Appl. Phys. Lett. 2004, №85(23), p. 5517-5519.

- Strek W., Marciniak L., Bednarkiewicz A., Lukowiak A., Wiglusz Hreniak R.D., White emission of lithium ytterbium tetraphosphate nanocrystals // Opt. Express 2011 №19(15), p. 14083-92.

- Хрущалина С.А., Рябочкина П.А., Кяшкин В.М., Ванецев А.С., Гайтко О.М., Табачкова Н.Ю. Широкополосное излучение «белого» света в наноразмерных кристаллических порошках ортофосфатов иттрия, легированных ионами Yb3+ и Er3+, при воздействии лазерным излучением с длиной волны 970 нм // ПЖЭТФ. 2016, т.103, С. 342.

- Khrushchalina S.A., Ryabochkina P.A., Zharkov M.N., Kyashkin V.M., Tabachkova N.Yu., Yurlov I.A. Broadband emission from Er-contained yttrium orthophosphate and orthovanadate nanopowders excited by near infrared radiation // J. of Lum. 2019 №205, p. 560-567.

5. Magunov A.N. Spectral pyrometry (Review) // Inst. and Exp. Tech. 2009 V 52, p. 451-472.