Определение строения углеводородов по спектрам комбинационного рассеяния света

Яблочникова М.С., Сагитова Е.А., 
Прохоров К.А., Виноградов А.А.

1студент, 2старший научный сотрудник,

2заведующий лабораторией, 3младший научный сотрудник

1Московский физико-технический институт 
(национальный исследовательский университет), г. Долгопрудный, Россия

2 Институт общей физики им. А.М. Прохорова 
Российской академии наук, г. Москва, Россия

3Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева 
Российской академии наук, г. Москва, Россия

E–mail: iablochnikova.ms@phystech.edu

Углеводороды (CnH2n+2) линейного и разветвленного строения находят широкое применение в качестве топлива, сырья для машинных масел и смазок, в составе фармацевтических средств. Свойства и, как следствие, области использования этих соединений зависят от длины и количества цепей в молекуле. В связи с этим актуально развитие быстрых, информативных и неразрушающих методов определения строения углеводородов.

Цель настоящей работы — развитие количественных методов спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) света для анализа структуры трех новых семейств синтетических углеводородов — гидрированных олигомеров гексена-1, октена-1 и децена-1, которые являются перспективными веществами для создания морозостойких машинных масел [1].

Установлено, что частота D-LAM моды, наблюдающейся в области 
100-500 см-1, позволяет определить общее количество атомов углерода в молекуле. Форма и частота линии КР, локализованной в области 1110-1200 см-1 и соответствующей симметричному валентному колебанию С-С связей, зависят от длины и количества боковых СН2-цепей. Отношение интенсивностей линий КР, соответствующих ассиметричным валентным колебаниям СН3 и СН2 групп, пропорционально относительному содержанию СН3 и СН2 групп.

В спектрах КР наблюдаются отличия в областях D-LAM и С-С мод, однозначно характеризующие структуру этих веществ. В качестве примера зависимости спектров КР от структуры молекулы Рис. 1 демонстрирует отличия в спектрах КР тримера октена-1 и тетрамера гексена-1 с общей химической формулой C24H50.

Анализ спектров КР в области от 100 до 1200 см-1 позволяет однозначно идентифицировать структуру исследуемых веществ.

Рис.1. Спектры КР и структурные формулы изомеров C24H50: 
тримера октена-1 (1) и тетрамера гексена- 1 (2)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта
 № 19-02-00931. Автор выражает благодарность МСЦ РАН за предоставление вычислительных ресурсов.

Литература

- Nifant’ev I.E., et al. Structurally uniform 1-hexene, 1-octene, and 1-decene oligomers: Zirconocene/MAO-catalyzed preparation, characterization, and prospects of their use as low-viscosity low-temperature oil base stocks // Applied Catalysis A: General. 2018, 
v. 549, p. 40-50.