Особенности расчета надежности волоконно-оптических датчиков

с открытым оптическим каналом

Полякова Е.А.1

1аспирант,

Научный руководитель – д.т.н., доцент Бадеева Е.А.

Пезенский государственный университет, 
факультет приборостроения, информационных технологий и электроники, Пенза, Россия
E–mail: yek.polyakova2016@yandex.ru

Оптическое волокно (ОВ) – основной элемент волоконно-оптического кабеля (ВОК) волоконно-оптических измерительных преобразователей (ВОП) [1, 2], надежность которого определяется прочностными параметрами ОВ (механическая надежность) и точностью передаваемого светового сигнала (метрологическая надежность). Существенное влияние на эксплуатационные характеристики и надежность ОВ оказывают его изгибы, в результате которых изменяются геометрические параметры и физические свойства ОВ [3].

В жестких условиях эксплуатации ОВ подвергаются длительному воздействию различного вида нагрузок (механических, климатических, химических, радиационных), что приводит к возникновению статической усталости и снижению механической прочности ОВ. Возникают потери при передаче оптического сигнала, понижается механическая и метрологическая надежность ВОК. В результате технологических причин изготовления ОВ, а также изгибов в процессе изготовления и эксплуатации устройств космической техники, в которых оно применяется, появляются и развиваются микротрещины на поверхности и внутри ОВ [4, 5].

Используя формулы для коэффициентов потерь светового потока в ОВ по длине волокна L и в зависимости от радиуса изгиба R [6], соотношения для изгибов с малым и большим радиусом [3] и формулу определения числовой апертуры для ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления, методом логарифмического дифференцирования определим изменение мощности светового потока ∆Р, вызванное большим изменением радиуса изгиба ОВ на значение ∆R, учитывая при этом, что при изгибе ОВ происходит его удлинение на значение ∆L и изменяется числовая апертура NA:

| dPвыхdPвх=χΔL−2RrcΔNA−NA2rcΔR, | (1) |
| --- | --- |

| где ∆L R rc NA ∆NA Χ ∆R | – величина удлинения ОВ, – радиус изгиба ОВ, – радиус сердцевины ОВ, – числовая апертура ОВ, – изменение числовой апертуры ОВ, – коэффициент экстинкции материала сердцевины ОВ; – изменение радиуса изгиба ОВ. |
| --- | --- |

Для расчета изменения апертуры используем формулу изменения коэффициента преломления [7], обобщенный закон Гука и известную формулу распределение напряжений внутри соосных цилиндров [6], каковыми являются слои оптического трехслойного волокна. Известно, что, если осуществляется дифференциальное преобразование оптических сигналов непосредственно в зоне восприятия измерительной информации ВОП [2], то изменение интенсивности оптического сигнала до 20 % от номинального значения, обусловленного неинформативными изгибами оптических волокон, не приведет к возникновению дополнительной погрешности, обусловленной микро- и макроизгибами. Поэтому данное ограничение используем для определения критических изгибов оптического волокна. При проведении расчета необходимо иметь ввиду, что с точки зрения механической прочности, минимальный радиус изгиба должен отвечать условию [8] Rmin≥10...20rc. В качестве примера проведен расчет максимально возможного изгиба ОВ в волоконно-оптическом датчике давления аттенюаторного типа [4], при котором мощность светового потока в двух измерительных каналах меняется не более чем на 20 %. В датчике использовалось "кварц-кварцевое" ОВ ZLWF200/240HT//360/newH. Полученное значение ∆R составило 5,13, мм что удовлетворяет вышеуказанному условию.

Эффект фотоупругости и изменение коэффициентов преломления слоев ОВ необходимо учитывать при рассмотрении процессов, происходящих в ОВ в момент его изгиба. Определены граничные условия критичности изгибов ОВ, при которых снижается надежность оптического волокна, как механическая, так и метрологическая. Доказано, что управляя радиусом изгиба можно управлять интенсивностью передаваемого светового сигнала в ОВ в зоне измерений, определив условия, наилучшим образом отвечающие конкретному случаю применения, а также установить радиус изгиба, не приводящий к снижению  его надежности  и работоспособности. Приведены основные расчетные соотношения для вычисления зависимости изменения интенсивности светового потока от изменения радиуса изгиба ОВ и вычисления граничных условий сохранения надежности ОВ. Для исключения механических информативных и неинформативных изгибов ОВ и с целью повышения надежности, целесообразно использовать ВОП с открытым оптическим каналом [8].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-38-20045.

Литература

1. Бадеева Е.А. Разработка теории распределения светового потока в оптической системе волоконно-оптических преобразователей физических величин отражательного типа: монография. / Е.А. Бадеева, Н.П. Кривулин, Т.И. Мурашкина и [и др. ] // под общ. ред. профессора Т.И.Мурашкиной. – Пенза: ИИЦ ПГУ, 2008. – 102 с.

2 Волоконно-оптические приборы и системы: Научные разработки НТЦ "Нанотехнологии волоконно-оптических систем" Пензенского государственного университета Ч. I / Т. И. Мурашкина, Е. А. Бадеева. СПб.: Политехника, 2018. 187 с.

3. Окоси Т. Волоконно-оптические датчики. Производственное издание. Авторы: Т.Окоси, К.Окамото, М.Оцу, Х.Нисихара, К.Кюма, К.Хататэ. Под редакцикй Т.Окоси. Перевод с японского Г.Н.Горбунова. Ленинград: Энегроатомиздат. Ленинградское отделение, 1991.

4. Мурашкина Т.И., Пивкин А.Г. Волоконно-оптические датчики давления аттенюаторного типа для ракетной техники: Монография. – Пенза: изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. – 150 с.

5. Теоретические основы проектирования амплитудных волоконно-оптических датчиков давления с открытым оптическим каналом: Монография/ Бадеева Е. А., Гориш А.В., Котов А.Н., , Мурашкина Т. И., Пивкин А. Г. //Под общ редакцией Т.И. Мурашкиной и А.В. Гориша - М.: МГУЛ, 2004. –246 с.

6. Мурашкина Т.И. Теория, расчет и проектирование волоконно-оптических измерительных приборов и систем. Учеб. пособие. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 1999. – 133с.

7. Сивухин Д. В. Общий курс физики. - М.: Физматлит, 2005. - Т. I. Механика. - С. 414. - 560 с.

8. Бадеева Е.А. Волоконно-оптические датчики давления для информационно-измерительных систем ракетно-космической и авиационной техники: дис. … доктор техн. наук: 05.11.16/ Бадеева Елена Александровна - Пенза, 2017.