Люминесцентные свойства кристаллов твердых растворов трибромида метиламония-свинца-ртути

Тарабрина Н.К, Рубцова Е.Д.

Студентки

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

экономический факультет, Москва, Россия

E-mail: tarabrina_nad@mail.ru

Перовскит – это вещество, которое имеет такую же кристаллическую структуру, как титанат кальция CaTiO3, получивший свое название в честь русского минералога Л.А. Перовского.  Характеризуется подобная структура химической формулой ABX3, где А и B представляют собой два катиона очень разных размеров, а X – анион, который связан с ними обоими [1]. Интерес к гибридным органо-неорганические металлогалогенидным перовскитам возник из-за простоты их изготовления и отличных фотоэлектрических свойств этих соединений. Выдающиеся фотофизические характеристики: высокий коэффициент поглощения света [2] и высокая квантовая эффективность [3] – делают эти материалы многообещающими кандидатами для большого количества приложений в разных областях (в качестве материалов солнечных батарей [5], светоизлучающих диодов и фотоприемников [6]).

Целью данного исследования было изучение люминесцентных характеристик органо-неорганических перовскитов. Особое внимание уделялось зависимости этих характеристик от температуры и химического состава на примере концентрационной серии твердых растворов MAPbxHg1-xBr3, где х принимает значение 1, 0,9, 0,75 и 0,5 (МА – CH3NH3 - метиламмоний). Исследования с использованием синхротронного излучения проводились на станции FinEstBEaMs накопителя MAXIV (УФ и ВУФ спектральная область), Лунд, Швеция и P23 накопителя PETRA III немецкого центра синхротронного излучения DESY, Гамбург, Германия. Были измерены спектры люминесценции с временным разрешением, спектры возбуждения, кинетика люминесценции, температурные зависимости спектров люминесценции и кинетики.

Проведенные исследования показали, что кроме быстрой люминесценции экситона с максимумом на ~550 нм в спектрах люминесценции наблюдаются полосы, предположительно связанные с поверхностными дефектами, а также с экситонами, локализованными на дефектах. Сравнение спектров люминесценции при ВУФ-возбуждении и рентгеновском возбуждении позволило отделить поверхностные дефекты от объемных. В ряду твердых растворов наблюдалось смещение экситонного пика в зависимости от процентного содержания ртути в образце на ~ 0,02 эВ, что может быть вызвано уменьшением ширины запрещенной зоны при повышении концентрации ртути. Изменение спектрального состава люминесценции с температурой проанализировано с учетом наличия фазовых переходов с изменением структуры от кубической до тетрагональной и орторомбической. Кинетика экситонной люминесценции имела неэкспоненциальный характер с высоким вкладом быстрой компоненты с характерным временем затухания ~ 100 пс. Этот факт делает исследованные перовскиты перспективными сцинтилляторами, однако при облучении ВУФ-излучением высокой плотности наблюдалось образование новых дефектов. Таким образом, в настоящее время существуют технические ограничения для прикладного применения данных образцов.

Литература

- Alexandra Navrotsky. Energetics and Crystal Chemical Systematics among Ilmenite, Lithium Niobate, and Perovskite Structures. Chem. Mater. 10, 2787-2793 (1998).

- M. I. Dar et al. Origin of unusual bandgap shift and dual emission in organic-inorganic lead halide perovskites. Sci. Adv. (2016).

- Kewei Wu et al. Temperature-dependent excitonic photoluminescence of hybrid organometal halide perovskite films. Phys. Chem. Chem. Phys. (2014).

- James Endres et al. Valence and Conduction Band Densities of States of Metal Halide Perovskites: A Combined Experimental−Theoretical Study. Phys. Chem. Lett. 7, 2722−2729 (2018).

- Yanjun Fang, et al. Quantification of re-absorption and re-emission processes to determine photon recycling efficiency in perovskite single crystals. Nat. Commun. 8, 14417 (2017).

- Makhsud I. Saidaminov et al. High-quality bulk hybrid perovskite single crystals within minutes by inverse temperature crystallization. Nat. Commun. volume 6, 7586 (2015).