Анализ оптимальных рентгенооптических материалов для изготовления микрооптики методом ионно-лучевой литографии

Голубенко К.М.,  Медведская П.Н.,  Лятун И.И., Снигирева И.И.1, Снигирев А.А.

Студентка 4 курса бакалавриата

Балтийский Федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия

1 European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France

E–mail: kristina.golubenko.m@gmail.com

Современные источники синхротронного излучения (СИ) и лазеры на свободных электронах (XFEL) отличаются высокой мощностью и яркостью излучения, а также высокой степенью пространственной когерентности. Поэтому для новых источников СИ требуется новая рентгеновская оптика (РО), не изменяющая когерентных свойств излучения, а также устойчивая к высоким радиационным и термическим нагрузкам [9,3].

Сегодня лидирующие позиции по интеграции РО на ведущие установки класса Мегасайенc в области жесткого рентгеновского излучения занимает составная  преломляющая оптика (Compound Refractive Lens, CRL) и устройства на ее основе [10-11,7]. Благодаря удобству и простоте использования, широкоапертурные CRL успешно применяются для подготовки, транспорта и формирования пучков рентгеновского излучения на ведущих синхротронах 3-го поколения [8,12], а также для задач высокоразрешающей рентгеновской дифракции, интерферометрии и микроскопии [2,5].

Наиболее перспективным направлением развития когерентной высокоразрешающей микроскопии является использование рентгеновской микрооптики, позволяющей получить разрешение менее 100 нм [1,6]. Эффективным методом для прецизионного изготовления такой 2D микрооптики является ионно-лучевая литография (IBL) на базе FIB (Focused Ion Beam) систем [4]. Недавно была получена первая алмазная микролинза, показавшая  перспективность IBL для создания оптики с радиусом менее 5 мкм [6]. Данный вид алмазной микрооптики обладает большим потенциалом, поэтому задача поиска новых материалов, для достижения предельных характеристик, является актуальной.

В данной работе представлен анализ возможных материалов для изготовления преломляющей микрооптики в области жесткого рентгеновского излучения (8-30 кэВ) методом ионно-лучевой литографии. Представлены расчеты предельных оптических характеристик для различных рентгенооптических материалов, оценено время изготовления микрообъективов с использованием метода ионно-лучевой литографии, а также отобраны наиболее перспективные материалы для изготовления микрооптики.

Работа была выполнена за счет средств РНФ проекта №19-72-30009,  кроме SEM исследований, SEM исследования были выполнены  за счет средств субсидии, выделенной на реализацию программы повышения конкурентоспособности в БФУ им. И. Канта.

Литература

- Barannikov A. et al. Optical performance and radiation stability of polymer X-ray refractive nano-lenses //Journal of synchrotron radiation. – 2019. – Т. 26. – №. 3.

- Ershov P. et al. Fourier crystal diffractometry based on refractive optics //Journal of Applied Crystallography. – 2013. – Т. 46. – №. 5. – С. 1475-1480.

- Falch K. V. et al. In situ hard x-ray transmission microscopy for material science //Journal of Materials Science. – 2017. – Т. 52. – №. 6. – С. 3497-3507.

- Gissibl T. et al. Two-photon direct laser writing of ultracompact multi-lens objectives // Nature Photonics. 2016. Т. 10. №. 8. С. 554.

- Lyatun S. et al. X-ray reflecto-interferometer based on compound refractive lenses //Journal of synchrotron radiation. – 2019. – Т. 26. – №. 5.

- Medvedskaya P. et al. Diamond refractive micro-lenses for full-field X-ray imaging and microscopy produced with ion beam lithography //Optics Express. – 2020. – Т. 28. – №. 4. – С. 4773-4785.

- Narikovich A. et al. CRL-based ultra-compact transfocator for X-ray focusing and microscopy //Journal of synchrotron radiation. – 2019. – Т. 26. – №. 4.

- Polikarpov M. et al. Diamond X-ray refractive lenses with high acceptance //Phys. Procedia. – 2016. – Т. 84. – С. 213-220.

- Roth T. et al. Materials for x-ray refractive lenses minimizing wavefront distortions //MRS Bulletin. – 2017. – Т. 42. – №. 6. – С. 430-436.

- Snigirev A. et al. A compound refractive lens for focusing high-energy X-rays //Nature. – 1996. – Т. 384. – №. 6604. – С. 49-51.

- Snigirev A., Snigireva I. Hard X-ray microoptics //Modern Developments in X-Ray and Neutron Optics. – Springer, Berlin, Heidelberg, 2008. – С. 255-285.

- Zverev D. et al. X-ray refractive parabolic axicon lens //Optics Express. – 2017. – Т. 25. – №. 23. – С. 28469-28477.