РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ

Рыженкова Серафима Юрьевна

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: ryzhenkova.s@physics.msu.ru

Дагесян Саркис  Арменакович

к.ф.-м.н., м.н.с.,

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: dagesyan@physics.msu.ru

Последние годы идет активное развитие вычислений на основе искусственных нейронных сетей, в частности резервуарных нейронных сетей [1]. В работе [2] описывается подобная нейросеть на основе случайного массива наночастиц, связанных туннельными переходами. Показано, что такая система может быть сконфигурирована для выполнения любой элементарной булевой функции.

В данной работе описана технология, позволяющая создать аналогичный резервуар на основе примесных атомов мышьяка в кремнии [3] вместо наночастиц. Такая структура обладает рядом преимуществ. Например, имеет более высокую рабочую температуру.

Рис.1 технологический процесс изготовления структуры. (а) - исходная кремниевая пластина, (б) - изготовление электродов (литография),

(в) - готовые хромовые электроды, (г) - изготовление кремниевой маски,

(д) - травление

Изготовленные нами структуры представляют собой  системы электродов (8 шт.) из хрома, ведущих к наноразмерной области диаметром 50 - 200 нм на тонком слое кремния, допированного мышьяком. Электрические свойства полученной структуры, а именно туннельный характер проводимости – характерный участок кулоновкой блокады на

Рис.  2 (б) при температуре жидкого гелия, свидетельствуют о туннелировании электронов через трёхмерный массив примесных атомов, что является необходимым условием для создания резервуарной нейронной сети аналогичной представленной в работе [2].

(а)                                                              (б)

Рис.2 - Типичные вольт-амперные характеристики полученных обазцов после процесса травления: (а) - при температуре 300 К,  (б) - с туннельной  проводимостью при температуре 4.2 К

Данная работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 18-37-00414\19)

Литература

- Jaeger, H. German National Research Center for Information Technology GMD Technical Report. 2001, №. 34(148) p. 13.

- Bose, S. K. et al. Nature nanotechnology. 2015, №.12(10) p. 1048.

- Shorokhov V. V. et al. Nanoscale. – 2017. – Т. 9. – №. 2. – С. 613-620.