Исследование трехслойной магнитотвердой/магнитомягкой гетероструктуры

Тааев Т.А., Хизриев К.Ш., Муртазаев А.К.

Младший научный сотрудник

Институт физики им. Х.И. Амирханова – обособленное подразделение Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук, Махачкала, Россия

E-mail: taaev89@mail.ru

Магнитные материалы в соответствии с их основными свойствами можно разделить на магнитотвердые и магнитомягкие. Первые имеют широкую петлю гистерезиса и применяются в качестве постоянных магнитов в электродвигателях, громкоговорителях и других устройствах, где нужна как можно большая коэрцитивная сила, препятствующая легкому размагничиванию материала. Магнитомягкие используются в сердечниках трансформаторов, электродвигателей и генераторов, где требуется как можно более высокая магнитная проницаемость при минимальных потерях на гистерезис. Основной характеристикой магнитных материалов является максимальное энергетическое произведение (BH)max, которое в свою очередь определяется коэрцитивной силой, остаточной намагниченностью и температурой Кюри. Чем выше показатели, тем больше (BH)max. В 1991 году было предложено изготавливать композитные материалы с чередующимися магнитотвердыми (hard) и магнитомягкими (soft) слоями. Магнитотвердый слой обеспечит материал высокой коэрцитивной силой, а магнитомягкий – высокой намагниченностью насыщения [1]. Помимо увеличения максимального энергетического произведения (BH)max [2] в таких гетероструктурах было открыто весьма интересное явление: обратимость кривой перемагничивания (обменно-связанное поведение). Это явление получило название спиновая пружина. Технологическая значимость данных материалов очень велика: изготовление постоянных магнитов с рекордными значениями (BH)max, использование в качестве быстродействующих аттенюаторов, магнитных датчиков, продвинутых носителей информации с большой плотностью записи и т.д.

Для исследования трехслойной магнитотвердой/магнитомягкой гетероструктуры была использована модель [3-6], обобщающая стандартную XY-модель. Магнитные моменты атомов магнитомягкого и магнитотвердого слоев расположены в узлах простой кубической решетки.

Гамильтониан модели был представлен в виде:

H=−12i,jJSixSjx+SiySjy−iKSix2−gμBiH0xSix+H0ySiy		(1)

где первая сумма учитывает обменное взаимодействие каждого магнитного атома с ближайшими соседями внутри слоев с обменами J = Jhard и J = Jsoft в магнитотвердом и магнитомягком слоях соответственно, и межслойное взаимодействие с параметром J = Jint; вторая сумма учитывает вклад анизотропии в энергию системы, K = Khard и K = Ksoft – соответственно константы анизотропии магнитотвердого и магнитомягкого слоев; третья сумма – вклад внешнего магнитного поля в энергию системы, g  2 – фактор Ланде, B – магнетон Бора, H0x,y – проекции внешнего магнитного поля H0, Six,y – проекции спина Si, локализованного на узле i, |Si| = 1.

Расчеты проводились стандартным алгоритмом Метрополиса метода Монте-Карло для систем с линейными размерами LxLyLz при температуре T намного ниже Tc [4]. Линейные размеры системы были фиксированы (Lx = Ly = 50; Lz = 100). Рассматривались две системы:

- hard/soft/hard – толщина каждого магнитотвердого слоя принимала значение 25 атомных монослоев, а магнитомягкого 50, соответственно.

- soft/hard/soft – толщина магнитотвердого слоя принимала значение 50 атомных монослоев, а магнитомягкого 25 каждая.

Таким образом линейный размер модели по оси z в обоих случаях был Lz = 100.

Мы исследовали полевые зависимости общей намагниченности, намагниченности магнитотвердого и магнитомягкого слоев модели трехслойной магнитотвердой/магнитомягкой гетероструктуры, а также их продольных и поперечных составляющих. Провели сравнение полученных результатов с результатами для двухслойной модели, полученные нами ранее [3].

На рис. 1. приведены кривые перемагничивания для двухслойной и трехслойной магнитотвердой/магнитомягкой гетероструктуры. Из рисунка видно, что увеличение многослойности системы при сохранении толщины магнитотвердого и магнитомягкого слоев приводит к улучшению магнитожестких свойств модели. Критическое поле перемагничивания Hirr для трехслойной структуры выросло на 25-30 %, а поле обменного смещения Hex на 150 % относительно значений для двухслойной модели.

Риc. 1. Кривые перемагничивания моделей двухслойной и трехслойной магнитотвердой/магнитомягкой гетероструктур.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-32-00526)

Литература

- Kneller E.F., Hawig R. The exchange-spring magnet: a new material principle for permanent magnets // IEEE Trans. Magn. 1991. Vol. 27. p. 3588-3600.

- Coey J.M.D., Skomski R., New magnets from interstitial intermetallics // Phys. Scripta. 1993. Vol. T49. p. 315–321.

- Тааев Т.А., Хизриев К.Ш., Муртазаев А.К. Исследование процессов перемагничивания модели магнитотвердого/магнитомягкого бислоя методом Монте-Карло // ЖЭТФ. 2017. Т. 151. С. 1084-1091.

- Taaev T.A., Khizriev K.Sh., Murtazaev A.K., Uzdin V.M. Investigation of critical phenomena of the hard/soft magnetic bilayer model by the Monte-Carlo method // J. Alloys and Comp. 2016. Vol. 678. p. 167-170.

- Taaev T.A., Khizriev K.Sh., Murtazaev A.K., Uzdin V.M. Magnetization reversal of hard/soft magnetic bilayer // J. Alloys and Comp. 2019. Vol. 785. p. 1253-1256.

- Тааев Т.А., Хизриев К.Ш., Муртазаев А.К., Исследование влияния констант обменного взаимодействия на процессы перемагничивания модели магнитотвердого/магнитомягкого бислоя // ЖЭТФ. 2019. Т. 156, С. 331-337.