Анализ микроструктуры и процессов перемагничивания спеченных композиций на основе порошков сплавов Sm2Co17, Sm(Co0,6Cu0,4)6 и Sm(Co0.5,Cu0.5)5

Косолапов Н.А.

студент

Тверской государственный университет, физико-технический факультет,

Тверь, Россия

E-mail: nikita.kosolapov.1996@mail.ru

С целью выяснения возможности реализации высококоэрцитивного состояния получены спеченные композиционные материалы на основе порошков сплавов Sm2Co17 и Sm(Co0.6,Cu0.4)6, содержащие от 40 до 70 вес. % первого компонента, а также сплава Sm(Co0.5,Cu0.5)5 с содержанием того же первого компонента в 50 и 60 вес. %. Образцы представляли собой брикеты, текстурованные в магнитном поле и спеченные при индивидуально подобранных для каждого состава температурах. Для наблюдения их микроструктуры и доменной структуры приготавливали металлографические шлифы по стандартной методике. Образцы для магнитных измерений вырезали из брикетов и придавали им сферическую форму.

Исследование микроструктуры образцов и количественный микроанализ их фазового состава проведены на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6610LV. Наблюдение доменной структуры осуществлялось методом магнитной силовой микроскопии с помощью сканирующего зондового микроскопа  SolverNext.

Методом вибрационного магнитометра вдоль оси магнитной текстуры образцов измерены при комнатной температуре кривые намагничивания, размагничивания и угловые зависимости намагниченности в статических магнитных полях до 30 кЭ. Определены значения удельной намагниченности насыщения σS и коэрцитивной силы HcI для всех исследованных образцов. Установлено, что сразу после спекания порошковых брикетов без дополнительных термообработок значения коэрцитивной силы образцов изменяются в пределах 3 – 9 кЭ. Анализ микроструктуры и рентгеновских спектров образцов указывает на наличие трех типов фазовых составляющих Sm2(Co,Cu)16, Sm2(Co,Cu)17, различающихся концентрацией кобальта и меди в зависимости от состава композиции,  а также окислов самария. Сравнение результатов для композиций разного состава показывают, что при спекании происходит диффузия атомов Cu и их перераспределение между основными фазовыми составляющими Sm2(Co,Cu)16  и Sm2(Co,Cu)17. Высказано предположение, что высококоэрцитивное состояние исследуемых спеченных композитов, обусловлено в основном особенностями тонкой структуры, формирующейся между зернами в процессе их спекания.

Установлено, что характер угловых зависимостей коэрцитивной силы HcIϕ и намагниченности σH(ϕ) образцов указывает на смешанный механизм магнитного гистерезиса: задержку смещения доменных границ на границах микрообластей, различающихся концентрацией меди, и вращения вектора намагниченности.

Изображения магнитных полей рассеяния доменной структуры исследуемых образцов подтверждают наличие гетерогенных областей с различающимися магнитными параметрами.