Дальний и ближний магнитный порядок в квазидвумерном магнетике K2Ni2TeO6 с решеткой типа «пчелиные соты»

Владислав Хомцев1, Владимир Налбандян2, Елена Зверева1

1Физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва 119991, Россия

vladvx97@rambler.ru

2Химический факультет Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, 344090 Россия

Исследованы статические и динамические магнитные свойства нового квазидвумерного магнетика K2Ni2TeO6 с магнитной решеткой типа «пчелиные соты», сформированной из ионов Ni2+ (S=1). Данные по магнитной восприимчивости и теплоемкости указывают, что установление дальнего антиферромагнитного порядка в системе происходит при температуре ниже 26 К, причем предваряется установлением ближнего порядка при температуре около 34 К. В парамагнитной фазе магнитная восприимчивость удовлетворительно описывается законом Кюри-Вейсса с отрицательной температурой Вейсса  = -13 K, свидетельствующей о доминировании антиферромагнитных корреляций. Эффективный магнитный момент μeff = 4.45 μB находится в хорошем соответствии с численной оценкой с использованием эффективного g-фактора g = 2.2, непосредственно определенного методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Кривые намагничивания обнаруживают присутствие индуцированного магнитным полем спин-переориентационного (спин-флоп) перехода при ~ 6 Тл при 2 K. На основании полученных термодинамических данных была построена магнитная фазовая диаграмма нового соединения.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-02-00326.