Формирование доменной структуры гетерогенных сплавов Sm(Co,Cu,Fe,Zr)z

Стречень А.С., Синкевич А.И.

Студент, 3 курс бакалавриата

Тверской государственный университет,

физико-технический факультет, Тверь, Россия

E–mail: artemstrechen@gmail.com

Гетерогенные сплавы SmCoCuFeZr являются основой для постоянных магнитов с высокой температурной стабильностью [1,2]. Причиной высококоэрцитивного состояния в этих материалах является наногетерогенная структура, которая формируется в процессе серии термических обработок. В результате в сплаве возникает регулярная «ячеистая» структура, где в центре ячеек размером 50-100 нм сосредотачивается фаза со стехиометрией 2:17, обладающая высокой намагниченностью насыщения и магнитокристаллической анизотропией, а по границам фаза, обогащенная медью. Границы ячеек служат эффективными центрами задержки смещения доменных границ, что обеспечивает высокие значения коэрцитивной силы как в литых сплавах, так и в постоянных магнитах этого типа.

Доменная структура (ДС) отражает структурное состояние магнетика. Появление микро- и нанонеоднородностей приводит к изменению равновесной структуры доменов. В данной работе представлены результаты исследования доменной структуры литых образцов сплавов Sm(Co,Cu,Fe,Zr)z на разных стадиях термических обработок.

Сплавы были получены методом индукционной плавки. Термические обработки включали гомогенизацию при 1170оC в течение 3 часов, и последующий 20-часовой отжиг при 800оС с двумя режимами охлаждения: 1) быстрая закалка до комнатной температуры и 2) медленное охлаждение до 400оС со средней скоростью 2оС·мин-1 и охлаждение до комнатной. Варьирование режимов охлаждения приводит к различному структурному состоянию

Исследования микро-, нано- и доменной структуры были выполнены методами оптической (Neophot 30), растровой электронной (JEOL JSM-6610LV) и сканирующей зондовой микроскопии (SolverNext). Металлографические шлифы изготавливались на базисной плоскости кристаллов. Перед исследованием микро- и наноструктуры на оптическом микроскопе применялось электрохимическое травление.

В работе проводится сопоставительный анализ наноструктуры и ДС образцов. Образцы находились в состоянии после размагничивания знакопеременным убывающим по величине магнитным полем. Показано, что появление регулярной наноструктуры меняет конфигурацию ДС. После быстрой закалки в образцах еще присутствуют области с равновесными замыкающими доменами типичными для одноосных магнетиков на базисной плоскости. После полного цикла ТО, в высококоэрцитивном состоянии, домены трансформируются с учетом микро- и наноструктуры.

Исследования выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования ТвГУ.

Литература

1. Liu, J.F. High-temperature magnetic properties and microstructural analysis of Sm(CoFeCuZr)z permanent magnets / J.F. Liu, Y. Zhang, G.C. Hadjipanayis // J. Magn. Magn. Mater., 1999, vol. 202, pp. 69.

2. Semenova E.M., Lyakhova M.B., Lukin A.A., Karpenkov A.Yu., Lukina E.A. Methodology for studying reversal magnetization processes in magnets of the Sm–Co–Fe–Cu–Zr system at high temperatures / Semenova E.M., Lyakhova M.B., Lukin A.A., Karpenkov A.Yu., Lukina E.A. // Metal Science Heat Treatment. 2018. V.60. P. 494–497.