Фазовый состав и магнитные свойства наноразмерных частиц Fe1.5Ga1.5O4

Снегирёв Н.И., Cтарчиков С.С.

Аспирант 1 года обучения

Институт кристаллографии им А.В. Шубникова

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E–mail: niksnegir@yandex.ru

Наноразмерные частицы на основе феррита FeGa2O4 обладают выраженными магнито-оптическими свойствами и обнаруживают катодолюминесцентное излучение [1].  Поэтому такие материалы могут быть использованы в качестве контрастного вещества для магниторезонансных исследований в медицине [1,2]. Управляемое изменение размеров, состава и строения частиц позволяет в широких пределах  варьировать их свойства.

В настоящей работе экспериментальные образцы состава Fe1,5Ga1,5O4 были синтезированы методом химического сгорания. С помощью мёссбауэровской спектроскопии, а также ряда других комплементарных методов исследованы фазовый состав и магнитные свойства наноразмерных частиц этого феррита.

На рентгеновских дифрактограммах образцов Fe1,5Ga1,5O4 (Рис 1, слева) присутствуют отражения, связанные с изоструктурной магнетиту кубической фазой. По данным просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ, Рис.1, справа) частицы имеют сложную морфологию, но сравнимый размер в пределах одного образца.

| Рис 1. Рентгеновские дифрактограммы (слева) и ПЭМ изображения (справа) наноразмерных частиц Fe1,5Ga1,5O4. |  |
| --- | --- |

Обнаружено, что мёссбауэровские спектры содержат компоненты, связанные с Fd3m-фазами Fe3O4, FeGa2O4 и FeGaO3, а также присутствует фаза Im3m-металлического железа α-Fe. Установлено, что наноразмерные частицы Fe1,5Ga1,5O4  обладают свойствами, отличными от свойств схожих по составу и методике получения частиц FeGa2O4 [3]. Подобные материалы могут найти важное применение в новых высокотехнологичных отраслях.

Авторы выражают благодарность профессору Chun-Rong Lin (Национальный университет Пинтунг, Тайвань) за подготовку экспериментальных образцов и профессору И.С. Любутину (ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН) за руководство и значительную помощь в проведении работы.

Исследования проведены при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН.

Литература

1. C.-C. Huang, et al. Yeh «Magneto-Optical FeGa2O4 Nanoparticles as Dual-Modality High Contrast Efficacy T2 Imaging and Cathodoluminescent Agents» // Physical Chemistry Chemical Physics. 2009. T. 11. № 30. С. 6331−6334.

2. A.K. Gupta, M. Gupta «Synthesis and surface engineering of iron oxide nanoparticles for biomedical applications» // Biomaterials. 2005. Т. 26. № 18. С. 3995–4021

3.Lyubutin I. S. et al. Structural, magnetic and electronic properties of Fe1+ xGa2− xO4 nanoparticles synthesized by the combustion method //Physical Chemistry Chemical Physics. – 2016, №. 32. p. 22276-22285.