Анализ изменений фазового состава пленок a-SiOx после ИФО

Барков К.А., Голощапов Д.Л., Попова Е.В., Паринова Е.В.,

Воронежский государственный университет, физический факультет, Воронеж, Россия

barkov@phys.vsu.ru

Диэлектрические пленки SiO2, Si3N4, Al2O3 с нанокластерами и нанокристаллами кремния вызывают большой интерес, т.к. благодаря размерному квантованию такие пленки могут обладать фото- и электролюминесценцией, при этом люминесцентные свойства данных пленок будут определяться размерами и концентрацией нанокластеров или нанокристаллов кремния [1]. С целью изменения области люминесценции можно преобразовать аморфные пленки a-SiOx с нанокластерами в аморфные пленки с нанокристаллами кремния путем высокотемпературного отжига, однако при этом могут происходить изменения фазового состава субоксидной матрицы, также оказывающие влияние на оптические свойства данных структур.

В рамках данной работы были исследованы 3 образца a-SiOx:H+ncl-Si [2] трех составов с содержанием нанокластеров кремния около 15 мол.%, 50 мол.% и 53 мол.%. Эти образцы были отожжены в вакууме с помощью импульсного фотонного отжига (ИФО). Исследование возможности образования нанокристаллов кремния проводилось с помощью рентгеновской дифрактометрии на дифрактометре PANalytical Empyrean B.V. с монохроматизированным Cu kα1 излучением, в ЦКПНО ВГУ. Кроме того, для одновременного контроля как кристаллических, так и аморфных фаз на основе кремния, пленки анализировались с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света на спектрометре Raman Microscope RamMics M532 EnSpectr в области 360-560 см-1 с использованием лазера с длиной волны 532 нм, а также с помощью уникального метода ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии (УМРЭС) на спектрометре РСМ-500 [3]. Для более точного определения фазового состава исследуемого образца по данным УМРЭС согласно методике, описанной в работе [4], проводится компьютерное моделирование экспериментальных рентгеновских эмиссионных Si L2.3 спектров на основе эталонных спектров. Спектры оптического поглощения были получены в диапазоне 6.5−1.4 эВ на спектрометре LAMBDA 650 фирмы Perkin Elmer, а спектры фотолюминесценции на оптико-волоконном спектрометре USB4000-VIS-NIR фирмы Ocean Optics при возбуждении лазером с λ=405 нм, так же, как и в работе [2].

Результаты рентгенодифрактометрических исследований фазового состава пленок SiOx с нано-кластерами кремния показывают, что ИФО данных пленок приводит к образованию нанокристаллов кремния со средними размерами ~10 нм, ~50 нм и крупных кристаллитов с размерами >100 нм, а также к кристаллизации по крайней мере части оксидной фазы в гидроокись кремния H6O7Si2. В тоже время по данным Raman-спектроскопии в пленках с содержанием ncl-Si ≥50 мол.% после ИФО формируются массивы нанокристаллов Si со средними размерами ~1-2 нм и 3,5 нм. Причем в пленках с содержанием кластеров чистого кремния ≤50 мол.% при отжиге часть кремния уходит на формирование оксида, а часть на образование нанокристаллов кремния, а в пленке с концентрацией кластеров кремния ≥53 мол.%, наоборот при отжиге происходит частичный переход кремния из оксидной фазы в рост нанокристаллов Si.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-32-90234.

1. Ю.К. Ундалов, Е.И. Теруков, Физика и техника полупроводников, 2015, 49, 887.

2. В.А. Терехов и др., Физика и техника полупроводников, 2016, 50, 212.

3. Т.М. Зимкина, В.А. Фомичев Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия (Изд-во Ленинградского университета) 132 с. (1971)

4. V.A. Terekhov et. al., J. Electr. Spectr. and Rel. Phen., 2001, 114-116, 895-900.