Фотоэлектронные свойства легированных азотом и углеродом микросфер диоксида титана

Кытина Е. В.

студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: kata13012002@mail.ru

Трусов Г. В.

инженер

Национальный исследовательский технологический университет

МИСиС, Москва, Россия

E-mail: german.v.trusov@gmail.com

Диоксид титана (TiO2) является широко используемым фотокаталитическим материалом, обладающим такими преимуществами, как нетоксичность, низкая стоимость и высокая реакционная способность при ультрафиолетовом освещении. Однако его использование при естественном освещении ограничено малым поглощением вследствие большой ширины запрещенной зоны. Легирование TiO2 металлическими или неметаллическими примесными атомами и создание гетеропереходов на его основе являются одними из наиболее эффективных способов преодоления этого недостатка [1, 2]. Целью данной работы было получение энергоэффективного фотокатализатора на основе легированного наноструктурированного диоксида титана, определение природы радикалов (дефектов) и положения их энергетических уровней в запрещенной зоне образцов методом спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).

Для получения легированного TiO2 мы использовали модифицированный метод пиролиза аэрозолей, подробно описанный в [3]. Для определения фотокаталитической активности (окислительной способности) образцов была  использована реакция фотодеградации красителя родамина 6G. Спектры ЭПР регистрировали на спектрометре ELEXSYS-E500 (Bruker, Германия, X-диапазон, чувствительность 1010 спин/Гс).

Впервые были синтезированы наноструктурированные микросферы TiO2,  легированные одновременно в процессе синтеза азотом и углеродом.

Методом ЭПР обнаружены N• и C• радикалы, присутствие которых объясняется легированием образцов азотной и углеродной примесью. Рассчитанная нами концентрация дефектов составила 4·1017 и 5.5·1018 г-1 , до и после освещения, соответственно. Нами была измерена зависимость интенсивности сигнала ЭПР от энергии квантов света (hν). Установлено, что при значениях hν=2.4 эВ происходит увеличение интенсивности сигнала ЭПР от C• радикалов, а при hν=2.1 эВ растет сигнал ЭПР от N• радикалов. Образцы возвращались в исходное состояние примерно через 4 часа. Таким образом, учитывая данные работы [2], можно сделать вывод, что происходит перезарядка дефектов при освещении вследствие примесного поглощения:  N-+ hν → N• + e (в зоне проводимости); C-+ hν → C• + e (в зоне проводимости). Используя, полученные значения, можно оценить положение энергетических уровней данных дефектов в запрещенной зоне [2]. Данный результат представлен на рис.1

Полученные образцы демонстрируют высокую фотокаталитическую активность при освещении видимым светом, которая продолжается до 3 часов после прекращения освещения. Это может быть обусловлено следующим. При освещении происходит захват носителей заряда на дефекты (примесные центры). На дефекты адсорбируются молекулы кислорода и воды из окружающего нанокристаллы TiO2 воздуха. Это может привести к образованию фотокаталитически активных пероксидных форм, участвующих в окислительно-восстановительных реакциях на поверхности образцов. Таким образом, рекомбинация фотовозбужденных электронов и дырок на дефектах частично подавляется.

Рис.1 Схема зонной структуры наноструктурированных микросфер TiO2.

Полученные результаты позволяют рассматривать микросферы TiO2, легированные одновременно в процессе синтеза азотом и углеродом, как перспективные материалы для энергоэффективных фотокаталитических фильтров и покрытий.

Работа по синтезу и исследованию билегированных наноструктурированных микросфер TiO2 выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-29-23051).

Литература

1. Hoffmann M. R., Martin S. T., Choi W., Bahnemann D. W. Environmental applications of semiconductor photocatalysis. Chem. Rev. 1995, 95, 69–96.

2. Konstantinova E.A., Minnekhanov A.A., Kokorin A.I., Sviridova T.V., Sviridov D.V.  Determination of the Energy Levels of Paramagnetic Centers in the Band Gap of Nanostructured Oxide Semiconductors Using EPR Spectroscopy. J. Phys. Chem. C. 2018, 122, 10248-10254.

3. Tarasov A., Hu Z-Y., Meledina M., Trusov G., Goodilin E., Van Tendeloo G., Dobrovolsky Y. One-Step Microheterogeneous Formation of Rutile@Anatase Core–Shell Nanostructured Microspheres Discovered by Precise Phase Mapping. J. Phys. Chem. C. 2017, 121,  4443-4450.