Моделирование концентрации носителей заряда в диодах Шоттки на основе монокристаллического алмаза, легированного бором

Тулинцев М.В., Соломникова А.В.

Студент, 5 курс

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. Ульянова (Ленина)

E–mail:maximtulintcev@gmail.ru

В настоящее время широкозонные полупроводники активно применяются в устройствах связи, силовой, экстремальной и высокотемпературной электронике. Ввиду исключительных электрофизических характеристик, одним из самых перспективных материалов для данных применений является монокристаллический алмаз (ширина запрещённой зоны 5.45 эВ) легированный бором (p-тип проводимости).

В данной работе исследовался CVD образец монокристаллического алмаза, с концентрацией примеси бора  (по данным SIMS). Вольт-фарадные характеристики (ВФХ) были измерены в широком диапазоне температур от 235 до 445 К, в диапазоне частот тестового сигнала от 1кГц до 1 МГц. С целью получить информацию о концентрации носителей заряда в образце, экспериментальные ВФХ были продифференцированы с помощью следующего выражения [1]:

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |

где  – площадь контакта,  – наблюдаемая концентрация носителей заряда.

Рассчитанная из (1) наблюдаемая концентрация НЗ имеет разное поведение для 235 и 445 K: при высокой температуре вся примесь ионизована, однако, с понижением температуры и увеличением частоты концентрация уменьшается из-за неполной ионизации примеси. В статье [2] авторы наблюдали схожее поведение концентрации свободных носителей заряда в 4H-SiC, и предложили моделировать экспериментальные данные с учетом концентрации ионизованных акцепторов, скорости эмиссии носителей заряда из ловушки в валентную зону, и концентрации примеси в образце.

Для проведения моделирования экспериментальных данных было написано программное обеспечение в среде MatLab, полученные результаты представлены на рисунке 1. Высокочастотные и высокотемпературные результаты моделирования (штриховая линия) сходятся с экспериментальными данными. Отклонение моделирования от экспериментальных данных на низких частотах при низких температурах обусловлено большим вкладом паразитных сопротивлений (в частности, большим сопротивлением квазинейтральной области), не учитываемых в модели.

Рисунок 1. Наблюдаемая концентрация свободных носителей заряда в образце.

Литература

- Blood P., Orton J. W. The electrical characterization of semiconductors: majority carriers and electron states. – London : Academic press, 1992. – Т. 2.

- Frolov D. S., Zubkov V. I. Frequency dispersion of capacitance–voltage characteristics in wide bandgap semiconductor-electrolyte junctions //Semiconductor Science and Technology. – 2016. – Т. 31. – №. 12. – С. 125013.